| P 8206 P 8207 P 8304 P 8701 Skladovatelnost Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | SIKATIV PRO OLEJOVÉ A SYNTETICKÉ NÁTĚROVÉ HMOTY. Složení; Směs Co a Zr solí kyseliny 2-ethylhexanové v dearomatizované benzinové frakci. Použití; K urychlení zasychání syntetických a olejových nátěrových hmot na vzduchu schnoucích. Postup; Přípravek se dávkuje v množství 0,5 – 1% hmotnostních na nátěrovou hmotu. Vyšší množství přípravku není doporučováno!. Klasifikace; H315, H317, H319, H361d, H361f, EUH 066 Označení výstražným symbolem : GHS 07, GHS 08 Signální slovo: VAROVÁNÍ. Hustota v kg/m3; VOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 1000; 0,70; III.třída nebezpečnosti. ### KATALYZÁTOR PRO VRCHNÍ PRŮMYSLOVÝ EMAIL POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LESKLÝ TELPUR T 300. Složení; Směs Zn soli kyseliny 2-ethylhexanové v dearomatizované benzinové frakci.. Použití; K urychlení reakce směsi TELPUR T 300 s tvrdidlem TELHARD PUR.. Postup; Nastavení dávkování přípravku P 8207 podle podmínek aplikace(množství, teplota): Startovací hladina dávkování přípravku P 8207 je 0,25% na množství natónovaného, zatím nenatuženého emailu TELPUR T 300, při teplotě 20-23°C a množství cca 0.5-2 kg. Přípravek se před použitím promíchá v originálním obalu. Do odváženého množství natónovaného emailu TELPUR T 300 se přidá za míchání odvážené množství promíchaného přípravku P 8207. Směs se dokonale promíchá mechanickou míchačkou. Po natužení tvrdidlem TELHARD PUR ( normální tvrdící poměr pro TELPUR T 300 ) a naředění ředidlem TELSOL PUR 3 pro danou aplikační metodu lze očekávat při 23°C a množství natužené směsi cca 0,5-2kg dobu zpracovatelnosti odhadem 1 hodinu při současném růstu viskozity během této doby, k čemuž je třeba přizpůsobit očekávanou dobu aplikace. Po této době nutno dokonale vymýt zařízení ředidlem obsahujícím butanol, např. C 6000, které ruší gelační reakci PUR tvrdidla s nátěrovou hmotou, jinak podle podmínek může dojít k vytvoření nerozpustného gelu a tím k zničení aplikačního zařízení. Stejně je třeba přistoupit k okamžitému vymytí zařízení ředidlem obsahujícím butanol (např. C6000) pokud viskozita natužené směsi rychle stoupne vlivem špatného nadávkování přípravku P 8207. Informace pro odběratele : Je možno zkušebně (v malém množství) zvýšit hladinu přípravku na 0,5%, a dále na 0,75 % na množství natónovaného, nenatuženého emailu TELPUR T 300 (při vyšší teplotě se doba gelace tedy i doba zpracovatelnosti zrychleně zkracuje. Podobným způsobem se krátí doba gelace se zvyšujícím se množstvím natužené směsi).. Klasifikace; H304, H315, H319, H361 d, EUH066 Označení výstražným symbolem : GHS07, GHS08 Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Hustota v kg/m3; VOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 900; 0,50 – 0,75; II.třída nebezpečnosti. PŘÍPRAVEK NA SNÍŽENÍ MĚRNÉHO ODPORU. Složení; Roztok alkylamoniové soli v organickém rozpouštědle. Použití; Aditivum do nátěrových hmot tam, kde je třeba zvýšit vodivost nátěrových hmot, a to zejména elektrostaticky nanášené nátěrové hmoty. Klasifikace; H226, H302, H315, H318, H335, H336 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS05, GHS07 Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Hustota v kg/m3; VOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 854; 1,00; II.třída nebezpečnosti. PASTA NA MATOVÁNÍ. Složení; Roztok matovacího porstředku v organických rozpouštědlech. Použití; K matování syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích a některých dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot. Dávkování; přídavek / % hmotn. /; stupeň matu pro jednotlivé výrobky. TELKYD S 200; TELKYD T 300; TELPUR S 200; TELPUR S 210. 0; 45; 95; 25; 50. 2; 38; 92; 20; 40. 4; 32; 90; 15; 30. 6; 28; 88; 10; 25. 8; 23; 84; 8; 20. 10; 19; 77; 6; 15. 12; 15; 72; 5; 13. 15; 12; 65; 4; 10. Matovací pasta se dávkuje v hmotnostních procentech, u dvousložkových nátěrových hmot je dávkování počítáno na natuženou směs. Matovací pastu je nutné do nátěrové hmoty důkladně vmíchat, nejlépe za pomoci účinného míchadla. / Hodnoty stupně matu uvedené v tabulce pro jednotlivé výrobky jsou pouze informativní, vycházejí z průměrného dlouhodobého měření. /. Klasifikace; H226, H335, H336, H411, EUH 066 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS09 Signální slovo: VAROVÁNÍ. Hustota v kg/m3; VOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 1000; 0,70; II.třída nebezpečnosti. Pomocné přípravky si uchovávají užitné vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Obsah nebezpečných látek a klasifikace pomocných přípravků je uvedena v příslušných bezpečnostních listech jednotlivých přípravků. |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.