| Složení Vlastnosti a použití Příklady použití Odstíny Fyzikální vlastnosti Hodnoty pro stanovení emisních limitů Vlastnosti zaschlého nátěru Vydatnost Zasychání Doporučený způsob aplikace Ředění Příprava podkladu Podmínky aplikace Typický nátěrový systém Optimální tloušťka systému Aplikační data Skladovatelnost Balení Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | Disperze pigmentů, plniv a zinkfosfátu v roztoku styrenakrylátové pryskyřice v organických rozpouštědlech. Barva je určena k základním nebo jednovrstvým antikorozním nátěrům oceli a lehkých kovů ( včetně galvanicky pozinkované oceli ), kdy má zajistit nátěrovému systému antikorozní ochranu v různých náročně exponovaných prostředích. Barvu je možné přestříkat ( přetřít ) kdykoliv různými typy vrchních emailů, např. syntetickými na vzduchu schnoucími, polyuretanovými či epoxidovými.  vynikající přilnavost na ocelové, hliníkové, měděné a pozinkované povrchy, včetně čerstvého pozinku  velmi rychlé zasychání  vysoká antikorozní odolnost Exteriér i interiér se středním a vyšším korozním namáháním, např. chemické závody, průmyslové zóny, nátěry strojů, potrubí, plechové a ocelové konstrukce, kovové kontejnery, kovové palety. 0110 šedý, 0199 černý (pouze pro bezvzduchové stříkání) a další podle individuálních požadavků zákazníka Konzistence 0199 0110; Tixotropní 50-60 s / Ford Ø 6mm. Obsah netěkavých látek; min. 55% hmotn.. Obsah netěkavých látek; min. 38% obj.. Bod vzplanutí; > 25° C. Hustota produktu; cca 1280 kg/m3. VOC: 0,42 – 0,44 kg/kg barvy; TOC: 0,36 – 0,38 kg/kg barvy. Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.. Krycí schopnost; stupeň 1 - 2. Lesk / 60°; 10 – 20. Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 1 dni; min. 20%. Mokrá tloušťka filmu WFT (µm); 105; 210. Suchá tloušťka filmu DFT (µm); 40; 80. Teoretická vydatnost (m2/kg); 7,4; 3,7. Teplota podkladu; 15° C; 23° C. Zaschlý proti prachu; 30 min; 15 min. Proschlý; 5h; 3h. Tloušťka suché vrstvy DFT; 40 µm; 40 µm. Bezvzduchovým stříkacím zařízením ( 5 – 10% ředění ) Pneumatickým stříkacím zařízením (platí pouze pro odstín 0110) - doporučená konzistence 25 – 30s/ pohárek Ford  4mm; 15 – 25% ředění Štětcem a válečkem (platí pouze pro odstín 0110) - doporučená konzistence 60-80s / pohárek Ford  4mm; 10 – 15% ředění TELSOL BR 5 nebo další doporučená ředidla BALT. Pro korozní prostředí C3 a C4 musí být povrch oceli před aplikací základního nátěru očištěn otryskáním na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1 ( sváry a hrany musí být upraveny dle ČSN EN ISO 8501-3 ). Pozinkované a hliníkové povrchy musí být upraveny dle ČSN EN ISO 12944-4, čl. 12.1. a 12.2. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, podle potřeby doředit a přefiltrovat. Min. teplota vzduchu pro nanášení je +5°C, teplota natíraného podkladu musí být 3°C nad rosným bodem, přičemž teplota a rel. vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než +40°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch pak může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. 1. 1- 2x TELCRYL P 100 barva akrylátová; (optimální tloušťka jedné vrstvy DFT40µm), zasychání jedné vrstvy 2 hodiny 2. místní tmelení tmelem polyesterovým stěrkovým (např. Rapid). Přebroušení tmelených míst; 3. přebroušení brusným papírem č. 280-320; 4. 1-3x email polyuretanový TELPUR ( T 340, T 300 nebo S 210 ) optimální tloušťka jedné vrstvy DFT 40µm. Jednotlivé vrstvy se nanášejí v intervalu 4- 24 h při 20° C. Jako jednovrstvý nátěr lze barvu aplikovat v minimální požadované tloušťce 120 µm. Nátěrová hmota se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoběžných pásech, aby bylo dosaženo výsledné rovnoměrné vrstvy. Nejprve se však ošetří problematická místa (rohy, hrany, sváry, povrchové vady). Prostředí C3: 80µm DFT TELCRYL P100 + 80µm DFT vrchní email TELPUR T 340 (životnost do 5 let), 120µm DFT TELCRYL P100 + 80µm DFT vrchní email TELPUR T 340 (životnost do10 let ) 120 µm DFT TELCRYL P100 ( životnost do 5 let ) Prostředí C4: 120µm DFT TELCRYL P100 + 80µm vrchní email TELPUR T 340 (životnost do 5 let ); 80µm DFT TELCRYL P100 + 80µm podkladová barva TELPUR S 210 + 80µm DFT vrchní email TELPUR T 340 (životnost do 10 let) Údaje pro konvenční pneumatické stříkání Stříkací pistole např. EST 311, EST 314 nebo EST 115 Tryska dle požadovaného výkonu 14-20; Tlak vzduchu 1,5 - 2 atm Údaje pro vysokotlaké stříkání airless, např. VYZA VARIO 56-45 ( EST ) Tryska 0,013inch ( 0,33 mm ) Tlak na trysce 28 -36Mpa ( 280 – 360 atm.; 4000 – 5200 psi ); Úhel stříkání 20 – 60° Filtr pistole žlutý 100/149 ( mesh/ µm ), pro úhel střiku 60° filtr červený 200/74 ( mesh/µm ) Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25° C. 10 kg ( natónovaný výroek ) Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Výrobek obsahuje uhlovodíky, C9, aromatické a fosforečnan zinečnatý. Klasifikace přípravku: H226, H335, H336, H411, EUH066. Označení výstražným symbolem: Signální slovo: VAROVÁNÍ. Dále viz bezpečnostní list. |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.