| Složení Vlastnosti a použití Fyzikální vlastnosti Hodnoty pro stanovení emisních limitů Skladovatelnost Balení Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | Výrobek je roztok alifatického polyisokyanátu v organických rozpouštědlech. Výrobek je určen výhradně k vytvrzování polyuretanových nátěrových hmot TELPUR. Přídavek tužidla TELHARD PUR je pro jednotlivé typy nátěrových hmot různý a je uveden v příslušných předmětových normách výrobků, včetně doby zpracovatelnosti směsi. Připravuje se jen takové množství natužené směsi, které se stačí zpracovat během životnosti směsi. Konzistence; 35 - 60 s. Obsah netěkavých složek; cca 75% hmotn.. Bod vzplanutí; 38° C. Hustota; 1070 kg/m3. VOC: 0,25 kg/kg tužidla; TOC: 0,17 kg/kg tužidla. Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů. Nepoužívá se samostatně, je výhradně určen k vytvrzování polyuretanových nátěrových hmot TELPUR.. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25° C. 0,2kg; 0,5kg; 1,0kg; 1,5kg; 4,0kg Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Výrobek obsahuje xylen, 2-methoxy-1-methylethyl-acetát a hexymetylen-1,6-diisokyanát homopolymer. Klasifikace přípravku : H226, H312+H332, H315, H317, H319, H373, EUH 204. Označení výstražným symbolem : Signální slovo: VAROVÁNÍ. Dále viz bezpečnostní list výrobku.. |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.