| Složení Vlastnosti a použití Příklady použití Odstíny Fyzikální vlastnosti Hodnoty pro stanovení emisních limitů Vlastnosti zaschlého nátěru Vydatnost Zasychání Doporučený způsob aplikace Ředění Příprava podkladu Podmínky aplikace Typický nátěrový systém Aplikační data Skladovatelnost Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | Disperze pigmentů, plniv, železité slídy a antikorozních látek v roztoku alkydové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přídavkem sušidel a aditiv. Barva je určena k jednovrstvým antikorozním nátěrům ocelových předmětů, zejména pak pro vysoce efektní, dekorativní nátěry kovářských výrobků pro venkovní i vnitřní prostředí. V případě očekávané vyšší korozní agresivity doporučujeme použít vhodný základní nátěr, např. TELKYD P 110. Nátěrový film vytváří atraktivní matný povrch s kovovými odlesky.  vynikající přilnavost na ocelové povrchy  velmi rychlé zasychání  možnost tónování v systému HOSTEMIX  atraktivní kovaný vzhled  nestéká ze svislých ploch Kování všech druhů, restaurátorské práce, mříže, brány, kované ploty, zábradlí, pouliční lampy, kovaný nábytek, plastiky z litiny, ocelové části. Dle vzorkovnice BALT pro tento výrobek. Konzistence; tixotropní. Obsah netěkavých látek; min. 75 % hmotn.. Obsah netěkavých látek; 50 % objem.. Bod vzplanutí; 25 °C. Hustota; 1920 kg/m3. VOC: 0,22 kg/kg barvy; TOC: 0,19 kg/kg barvy. Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.. Krycí schopnost; stupeň 1. Lesk; matný povrch s kovovými odlesky. Přilnavost mřížkovým řezem; stupeň 0. Mokrá tloušťka filmu WFT (µm); 200; 100. Suchá tloušťka filmu DFT (µm); 100; 50. Teoretická vydatnost (m2/kg); 2,6; 5,2. Teplota podkladu; 10°C; 15°C; 23°C. Zaschlý proti prachu; 4h; 2,5h; 1,5h. Proschlý; 24h; 24h; 24h. Tloušťka suché vrstvy DFT; 100 µm; 100 µm; 100 µm. Bezvzduchovým stříkacím zařízením ( bez ředění ) Pneumatickým stříkacím zařízením ( doporučená konzistence 25 – 30s/ pohárek Ford  4mm; 10 - 15% ředění ) Štětcem, přírodní štětina s dlouhým vlasem ( max. 10% ředění ) Válečkem, pro rozpouštědlové nátěrové hmoty, s krátkým vlasem 6 – 12 mm ( max. 10% ředění ) TELSOL BR 5 nebo další doporučená ředidla BALT. Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, podle potřeby doředit. Minimální teplota vzduchu pro nanášení je +5°C, teplota natíraného podkladu musí být 3°C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než +40°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch pak může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. 1 až 2x nástřik ( nátěr ) barvou TELKYD S 200 BS tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 100 m. V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry aplikovat tzv. systémem „ mokrý do mokrého“ nebo po 4h zasychání předchozí vrstvy, nejpozději však do 24h. Nátěrová hmota se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoběžných pásech, aby bylo dosaženo výsledné rovnoměrné vrstvy. Nejprve se však ošetří problematická místa ( rohy, hrany, sváry, povrchové vady ). Aplikace štětcem a válečkem se provádí stejnoměrnými tahy v jednom směru. Údaje pro konvenční pneumatické stříkání Stříkací pistole např. EST 311, EST 314 nebo EST 115 Tryska většího průměru, např.23 Tlak vzduchu 3 – 3,5 atm. Údaje pro vysokotlaké stříkání airless, např. VYZA VARIO 56-45 ( EST ) Tryska 0,013inch ( 0,33 mm ) nebo 0,015 inch ( 0, 38 mm ) Tlak na trysce 22 – 28Mpa ( 220 – 280 atm.; 3200 – 4100 psi ) Úhel stříkání 20 – 60° Nedoporučuje se používat volně stavitelnou trysku. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25° C. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Výrobek obsahuje xylen, uhlovodíky, C9, aromatické, uhlovodíky, C10 – C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů a fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim a 2-ethylhexanoát zirkoničitý. Klasifikace přípravku : H226, H315, H319, H335, H373, H411, EUH 208. Označení výstražným symbolem: Signální slovo: VAROVÁNÍ. Dále viz bezpečnostní list. |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.