| Složení Vlastnosti a použití Příklady použití Odstíny Fyzikální vlastnosti Hodnoty pro stanovení emisních limitů Vlastnosti zaschlého nátěru Vydatnost Zasychání Doporučený způsob aplikace Ředění Příprava podkladu Podmínky aplikace Typický nátěrový systém Optimální tloušťka systému Aplikační data Skladovatelnost Balení Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | Disperze pigmentů, plniv a antikorozních látek v roztoku alkyduretanové pryskyřice v organickém rozpouštědle s přídavkem sušidel a aditiv. Barva je určena k jednovrstvým antikorozním nátěrům ocelových předmětů pro agresivní korozní prostředí C1-C3, t.j. městská a průmyslová atmosféra s mírným znečištěním oxidem siřičitým. Nátěrový film má hedvábný polomatný povrch. Vyrábí se v široké škále odstínů včetně odstínů RAL.  vynikající přilnavost na ocelové povrchy  zvýšená odolnost proti nasákavosti vody  velmi rychlé zasychání  možnost tónování v systému HOSTEMIX  nátěrová hmota 2 v1 pro ekonomicky nenáročnou práci Exteriér i interiér se středním korozním namáháním (prádelny, sklepy, průmyslové prostory,dílny), přepravní kontejnery, kovové a ocelové konstrukce, oplocení, plechové garáže, vrata, drobné kovové předměty. Dle vzorkovnice BAL i RAL a další podle individuálních požadavků zákazníka Konzistence; 110 – 130s /  6mm Ford. Obsah netěkavých látek; min. 68% hmotn. dle odstínu. Obsah netěkavých látek; 47 - 50 % objem.. Bod vzplanutí; 25° C. Hustota; 1400 - 1550 kg/m3. VOC: 0,30-0,34 kg/kg barvy; TOC: 0,24-0,28 kg/kg barvy. Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.. Krycí schopnost; stupeň 1 - 2. Lesk / úhel 60°; 10 - 30. Přilnavost mřížkovým řezem; stupeň 0. Tvrdost kyvadlovým přístrojem za 24h; min. 8%. Mokrá tloušťka filmu WFT (µm); 90 – 100; 180 – 195; 270 – 290. Suchá tloušťka filmu DFT (µm); 40; 80; 120. Teoretická vydatnost (m2/kg); 7,6 - 9; 3,8 – 4,5; 2,5 - 3. Teplota podkladu; 10°C; 15°C; 23°C; 23°C. Zaschlý proti prachu; 45 min; 45 min; 45 min; 60 min. Proschlý; 24h; 20h; 16h; 24h. Tloušťka suché vrstvy DFT; 40 µm; 40 µm; 40 µm; 80 µm. Bezvzduchovým stříkacím zařízením ( 0 – 5% ředění ) Pneumatickým stříkacím zařízením ( doporučená konzistence 25 – 30s/ pohárek Ford  4mm; 10 - 15% ředění ) Štětcem (doporučená konzistence 60-80s / pohárek Ford  4mm; 5 - 10% ředění ) TELSOL BR 5, TELSOL BR 6 nebo další doporučená ředidla BALT. Pro korozní prostředí C2 a C3 musí být povrch očištěn otryskáním na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1 ( sváry a hrany musí být upraveny dle ČSN EN ISO 8501-3 ). Pro korozní prostředí C1 musí být podklad čistý, suchý, zbavený mastnot a zbytků rzi, mechanicky očištěn na stupeň St 2 – St 3. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, podle potřeby doředit a přefiltrovat. Minimální teplota vzduchu pro nanášení je +5° C, teplota natíraného podkladu musí být 3° C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než +40° C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch pak může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. Stříkáním nebo štětcem 2-3x nátěr (nástřik) barvou TELKYD S 200 E tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 80 m. V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry aplikovat po 24 h zasychání předchozí vrstvy nebo tzv. systémem „ mokrý do mokrého“. Nátěrová hmota se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoběžných pásech, aby bylo dosaženo výsledné rovnoměrné vrstvy. Nejprve se však ošetří problematická místa ( rohy, hrany, sváry, povrchové vady ). Prostředí C1/C2: 80µm DFT ( životnost do 5 let ); 120µm DFT ( životnost do 10 let ) Prostředí C3: 160 µm ( životnost do 10 let ) Údaje pro konvenční pneumatické stříkání Stříkací pistole např. EST 311, EST 314 nebo EST 115 Tryska dle požadovaného výkonu 14-20 Tlak vzduchu 2,5 – 3 atm. Údaje pro vysokotlaké stříkání airless, např. VYZA VARIO 56-45 ( EST ) Tryska 0,009 inch ( 0,23 mm ), 0,011inch ( 0,28 mm ) nebo 0,013 inch ( 0, 33 mm ) Tlak na trysce 22 – 28Mpa ( 220 – 280 atm.; 3200 – 4100 psi ) Úhel stříkání 20 – 60° Filtr pistole žlutý 100/149 ( mesh/ µm ), pro úhel střiku 60° filtr červený 200/74 ( mesh/µm ) Nedoporučuje se používat volně stavitelnou trysku. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25° C. 10kg; 20kg; 25kg ( natónovaný výrobek ). Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Výrobek obsahuje xylen ( směs ), uhlovodíky, C9, aromatické, 2–methoxy–1-methylethyl-acetát a fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim. Klasifikace přípravku : H226, H312+H332, H315, H319, H335, H373, H411, EUH208. Označení výstražným symbolem: Signální slovo: VAROVÁNÍ. Dále viz bezpečnostní list. |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.