| Složení Vlastnosti a použití Příklady použití Odstíny Fyzikální vlastnosti Hodnoty pro stanovení emisních limitů Vlastnosti zaschlého nátěru Vydatnost Zasychání 23° C Doporučený způsob aplikace Ředění Příprava podkladu Podmínky aplikace Typický nátěrový systém Optimální tloušťka systému Aplikační data Skladovatelnost Balení Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | Disperze pigmentů a plniv v roztoku syntetických pryskyřic v organických rozpouštědlech s přísadou aditiv a sušidel. Email je určen pro zhotovení vrchních nátěrů v interiéru i exteriéru na dřevěné i kovové podklady. Email se vyznačuje výbornou odolností proti povětrnosti, rychlým zasycháním, dobrým rozlivem a dobrou a snadnou zpracovatelností.  velmi dobrá odolnost povětrnosti  univerzální aplikovatelnost  velmi dobré zasychán  vyhovuje pro používání v interiérech staveb, kde mohou přicházet do nepřímého kontaktu s potravinami  možnost tónování v systému HOSTEMIX Exteriér i interiér se středním korozním namáháním (prádelny, sklepy, průmyslové prostory,dílny), kovové a ocelové konstrukce a haly, drobné kovové díly, kovový nábytek, vrata, zárubně, ploty, boxpalety, kovové armatury, vozíky a průmyslové předměty Dle vzorkovnice BAL i RAL a další podle individuálního požadavku odběratele MAT; POLOLESK; LESK. Konzistence / s /; 110 - 130; Ø6mm; 30 - 50; Ø6mm; 100 - 220; Ø4mm. Obsah netěkavých látek / %hmotn. /; > 68; > 58; >55. Obsah netěkavých látek / % obj. /; 47 - 50; 41 - 45; 46. Bod vzplanutí / °C /; 25; 25; 25. Hustota / kg/m3 /; 1400 – 1550; 1100 – 1200; 1000 – 1250. MAT; POLOLESK; LESK. VOC / kg/kg barvy /; 0,30 – 0,34; 0,33 – 0,41; 0,20 - 041. TOC / kg/kg barvy /; 0,24 – 0,28; 0,29 – 0,37; 0,17 – 0,35. Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.. MAT; POLOLESK; LESK. Krycí schopnost / stupeň / ( odstíny jasně žluté a červené ); 1 – 2 3; 1 – 2 3; 1 – 2 3. Lesk / úhel 60° / % /; max. 20; min. 60; min. 80. Tvrdost kyvadlovým přístrojem, 24h / % /; min. 8; min. 8; min. 8. MAT; POLOLESK; LESK. Mokrá tloušťka filmu WFT (µm); 90 - 100; 90 - 100; 90. Suchá tloušťka filmu DFT (µm); 40; 40; 40. Teoretická vydatnost (m2/kg); 7,6 - 9; 9 - 10; 9,5 - 11,5. MAT; POLOLESK; LESK. Zaschlý proti prachu; 45 min; 45 min; 100 min. Proschlý; 16 h; 24 h; 24 h. Tloušťka suché vrstvy DFT; 40 µm; 40 µm; 40 µm. Bezvzduchovým stříkacím zařízením (bez ředění) Pneumatickým stříkacím zařízením (doporučená konzistence 25 – 30s/ pohárek Ford  4mm; 5 – 15% ředění) Štětcem a válečkem (doporučená konzistence 60-80s / pohárek Ford  4mm; 0 – 5% ředění) Aplikace štětcem a válečkem se doporučuje pouze na malé plochy nebo opravné nátěry. TELSOL BR 5, TELSOL BR 6 nebo další doporučená ředidla BALT Pro korozní prostředí C2 a C3 musí být podklad před aplikací základního nátěru očištěn otryskáním na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1 (sváry a hrany musí být upraveny dle ČSN EN ISO 8501-3). Pro korozní prostředí C1 musí být podklad před aplikací základního nátěru čistý, suchý, zbavený mastnot a zbytků rzi, mechanicky očištěn na stupeň St 2 – St 3. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů a v případě potřeby opatřit vhodnou základní nátěrovou hmotou. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1m2. Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, podle potřeby doředit a přefiltrovat. Minimální teplota vzduchu pro nanášení je +5° C, teplota natíraného podkladu musí být 3° C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než +40° C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch pak může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. 1. 1-2 x barva TELKYD P 100 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 40 - 80 m. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 40 µm, zasychání jedné vrstvy 24 hodiny. Zasychání na kovových předmětech se může urychlit přisoušením do teploty 80° C; 2. přebroušení tmelených míst brusným papírem č. 280 za mokra; 3. 1-2 x email TELKYD T 300, optimální tloušťka jedné vrstvy 35 – 40 µm, jednotlivé vrstvy lze přestříkat systémem „mokrý do mokrého“. Pokud bude další vrstva emailu aplikována do již zaschlé, ale nedokonale vytvrzené první vrstvy emailu, může dojít k „zvedání“ nátěru během zasychání. Interval pro přestřik ( přetěr ) bez tohoto nebezpečí nelze přesně určit, neboť je odvislý od tloušťky nátěru, způsobu aplikace, způsobu ředění a lokálních klimatických podmínkek. Nátěrová hmota se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoběžných pásech, aby bylo dosaženo výsledné rovnoměrné vrstvy. Nejprve se však ošetří problematická místa (rohy, hrany, sváry, povrchové vady). Prostředí C1/C2: 40 µm DFT základní nátěr + 40 µm DFT vrchní email (životnost do 5 let); 80 µm DFT základní nátěr + 40 µm DFT vrchní email (životnost do 10 let) Prostředí C3: 80µm DFT základní nátěr + 40 µm DFT vrchní email (životnost do 5 let); 80 µm DFT základní nátěr + 80 µm DFT vrchní email (životnost do 10 let) Údaje pro konvenční pneumatické stříkání Stříkací pistole např. EST 311, EST 314 nebo EST 115 Tryska dle požadovaného výkonu 14-20; Tlak vzduchu 2,5 – 3 atm. Údaje pro vysokotlaké stříkání airless, např. VYZA VARIO 56-45 (EST) MAT; POLOLESK; LESK. Tryska / inch ( mm ) /; 0,011 ( 0,28 ) 0,013 ( 0,33 ); 0,011 (0,28) 0,013 (0,33); 0,009 (0,23) 0,011 (0,28). Tlak na trysce / MPa /; 19 - 22; 22 - 28; 17 - 22. Úhel stříkání; 20 - 60; 20 - 60; 20 - 60. Filtr; Ž / Č; Ž / Č; Ž / Č. Nedoporučuje se používat volně stavitelnou trysku. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25° C. LESK: 2,5kg; 9,5kg; 20kg ( Natónovaný výrobek ) POLOLESK, MAT: 10kg; 20kg ( natónovaný výrobek ) Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Výrobek obsahuje xylen (směs); uhlovodíky, C9, aromatické; 2-methoxy-1-methylethyl acetát a Zn3(PO4)2. Obsahuje butanonoxim a kobaltnaté soli rozvětvených mastných kyselin C6-19. Klasifikace přípravku : H226, H312+H332, H315, H319, H335, H373, H411, EUH208. Označení výstražným symbolem: Signální slovo: VAROVÁNÍ. Dále viz bezpečnostní list. |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.