| Složení Vlastnosti a použití Příklady použití Odstíny Fyzikální vlastnosti Hodnoty pro stanovení emisních limitů Vlastnosti vytvrzenlého nátěru Chemická odolnost vytvrzeného nátěru Vydatnost Zasychání Doporučený způsob aplikace Ředění Tužení Příprava podkladu Podmínky aplikace Typický nátěrový systém Skladovatelnost Balení Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | Disperze pigmentů a plniv v nízkomolekulární epoxidové pryskyřic s přídavkem aditiv Barva je určena pro silně zatěžované betonové (nekletované) podlahy a další minerální povrchy. Je použitelná i jako litá podlahovina. Výsledný povrch provedený barvou TELPOX F 200 je odolný vůči působení řady chemických látek, vlhkosti a mechanickému opotřebení. Nátěr není odolný povětrnostním vlivům, vlivem povětrnosti dochází k předčasnému křídování povrchu. Před použitím se barva promíchá, smísí s tužidlem v předepsaném poměru a důkladně se promíchá. Konečných vlastností dosáhne nátěr po úplném vyzrání, což představuje cca 7 dní, avšak pochůzný a přetíratelný je po 24 hodinách, suchý na dotek již po 6 hodinách. Dokud není nátěr plně vytvrzen, nesmí se zatěžovat mechanicky ani chemicky. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.  vynikající přilnavost na betonové i jiné minerální povrchy  vysoká chemická i mechanická odolnost  odolává ropným produktům a běžným chemikáliím  během vytvrzování nemění objem  lze jej nanášet v libovolné vrstvě  výsledný povrch je lesklý  výrobek TELPOX F 200 splňuje podmínky protiskluznosti za sucha Sklady, výrobní haly, garáže, terasy, omyvatelné nátěry zdí nebo jiných minerálních podkladů. Doporučené a garantované odstíny tónované systémem Hostemix: RAL – 1001, 1015, 1021, 1034, 2011, 3020, 5015, 5024, 6019, 6021, 6027, 7001, 7004, 7024, 7032, 7035, 7038, 7040, 7044, 9001, 9002 Při větším množství další odstíny možné podle individuálního požadavku odběratele Konzistence; Tuhá viskózní kapalina. Obsah netěkavých látek; min. 94,% hmotn. / nenatužená směs /. Obsah netěkavých látek; min. 96,% hmotn. / natužená směs /. Obsah netěkavých látek; 96 % objem. / natužená směs /. Bod vzplanutí; 120° C. Hustota; 1400-1500 kg/m3 / nenatužený produkt /. Hustota; 1300-1400 kg/m2 / natužená směs /. VOC: 0,04 kg/kg natužené směsi; TOC: 0,02 kg/kg natužené směsi. Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.. Krycí schopnost; stupeň 1 - 2. Lesk / úhel 60°; min 90. Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 5 dnech; od 35%. Propustnost pro vodní páru dle ČSN EN ISO 7783; V3 – nízká (≤ 15 g/(m2.d ). Rychlost pronikání vody dle ČSN EN 1062-3; w3 – nízká ( ≤ 0,1 kg/(m2.h0,5 ). Přídržnost na betonovém podkladu dle ČSN 73 2577; 4,6 MPa. Protiskluznost za sucha; vyhovuje. Médium; Odolnost kapalinám dle ČSN EN ISO 2821-1. 30% NaOH; vyhovuje. 36% HCl; vyhovuje krátkodobé expozici. 38% H2SO4; vyhovuje krátkodobé expozici. 30% Peroxid vodíku; vyhovuje krátkodobé expozici. Nafta; vyhovuje. Benzin Natural 98; vyhovuje krátkodobé expozici. Benzín Natural 95; vyhovuje krátkodobé expozici. Hydraulický olej; vyhovuje. Motorový olej; vyhovuje. Převodový olej; vyhovuje. Chladící kapalina; vyhovuje. Aceton; vyhovuje. Xylen; vyhovuje. Mokrá tloušťka filmu WFT; 200 µm; 1 mm; 3 mm. Suchá tloušťka filmu DFT; 200 µm; 1 mm; 3 mm. Teoretická vydatnost (kg/m²); 0,29; 1,46; 4,35. Teoretická vydatnost (m2/kg); 3,5; 0,69; 0,23. Teplota podkladu; 23° C; 23° C. Zaschlý proti prachu; 6 h; 6h. Proschlý; 12 h; 12h. Tloušťka suché vrstvy DFT; 200 µm; 1 mm. Pro nátěr – váleček Pro litou podlahu – stěrka (nejlépe zubová), odvzdušňovací válec S 6300 (pouze pro penetraci a mytí pomůcek) Tužidlo: TELHARD POX F Poměr hmotnostního tužení: TELPOX F 200 - 100 hmotnostních dílů : TELHARD POX F- 25 hmotnostních dílů. Poměr objemového tužení: TELPOX F 200 - 100 objemových dílů : TELHARD POX F – 35 objemových dílů. Natuženou směs je nutné zpracovat do 40 minut ( penetrační směs do 60 minut / 20°C ). Betonový podklad musí být savý a vyzrálý min. 28 dní, musí být proschlý a zbaven prachu, nesmí být znečištěn mastnotami, zbytky asfaltu a ropnými produkty. Prach je ideální vysát výkonným vysavačem. Při čištění vodním tryskáním je nutné nechat podklad důkladně proschnout. V případě podkladu s většími nerovnostmi se doporučuje přebroušení. Relativní vlhkost podkladu nesmí překročit 5%. Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, natužit, v případě penetračního nátěru doředit. Teplota vzduchu i podkladu během nanášení by měla být v rozsahu +15° C až +25° C, relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75%, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nižší teplota a to jak vzduchu, tak i podkladu a vyšší relativní vlhkost vzduchu mohou také způsobit tzv. „aminový květ“ – vytvoření bílých skvrn po delším působení vody na již vytvrzený nátěrový film. Penetrační nátěr: Barva TELPOX F 200 se důkladně rozmíchá v celém objemu, přidá se tužidlo TELHARD POX F a znovu se důkladně rozmíchá v celém objemu. Za stálého míchání se přidává ředidlo S 6300 v poměru 2 : 1 (2 díly barvy TELPOX F 200 : 1 díl ředidla). Doba zpracovatelnosti natužené penetrační směsi je 60 minut při teplotě +20 °C. Vrchní nátěr: Barva TELPOX F 200 se důkladně promíchá v celém objemu, přidá se tužidlo TELHARD POX F a znovu se důkladně promíchá v celém objemu. Míchá se minimálně 2 minuty, a to při nízkých otáčkách, aby nedošlo ke zbytečnému vmíchávání vzduchu do směsi. Po natužení a zamíchání je vhodné celou směs přelít do jiné nádoby a znovu důkladně promíchat. Doba zpracovatelnosti natužené směsi je 40 minut při teplotě +20° C. Při vyšší teplotě a při vyšších objemech se doba zpracovatelnosti zkracuje! Barva se neředí. Savý betonový podklad se musí nejdříve opatřit penetračním nátěrem. V případech, kdy savost podkladu je extrémně vysoká je nutné povrch opatřit penetračním nátěrem opakovaně, dokud nezískáme neporézní povrch – nedostatečně zalité póry můžou být příčinou vzniku vzduchových bublin ve vrchním nátěru. Opakovanou penetraci je možné provádět již po cca 2 hodinách (metoda „mokrý“ do „mokrého“). Vrchní barva se na napenetrovaný povrch nanáší nejdříve za 24 a nejpozději za 72 hodin po aplikaci penetračního nátěru v jedné nebo dvou vrstvách (dle způsobu aplikace) při teplotách v rozmezí +10 až +25° C (vzduch i podklad). Nejčastěji se barva vylije na napenetrovaný podklad, rozetře se stěrkou (nejlépe zubovou) nebo se rozválečkuje válečkem s krátkým chlupem a odvzdušní se odvzdušňovacím válcem. Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti se prodlužuje doba vytvrzení nátěru a systém nemusí dosáhnout optimálních užitných vlastnost. Pro opravu hrubších nerovností povrchu a prasklin je možno z natužené směsi připravit správkový tmel. Vyrobí se smícháním natužené směsi se sypkým suchým plnivem (vápenec, křemenný písek atd.) v objemovém poměru cca 1 : 1 a aplikuje se na zaschlý penetrační nátěr. Během vytvrzení nedochází k objemovým změnám správkového tmele a tím k propadávání povrchu i při vyšších tloušťkách nátěru. Při aplikaci vyšších tlouštěk doporučujeme přidat do barvy před natužením až 60% křemičitého písku na množství barvy o velikosti částic 0,2 – 0,8 mm. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25° C. 12kg ( natónovaný, nenatužený výrobek ) Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Výrobek obsahuje 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (průměrná molekulová hmotnost <=700) , (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) a ethanol. Klasifikace přípravku: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Dále viz bezpečnostní list výrobku Označení výstražným symbolem : Signální slovo: VAROVÁNÍ . |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.