| Složení Vlastnosti a použití Příklady použití Odstíny Fyzikální vlastnosti Hodnoty pro stanovení emisních limitů Vlastnosti zaschlého nátěru Vydatnost Zasychání Doporučený způsob aplikace Ředění Tužení Příprava podkladu Podmínky aplikace Typický nátěrový systém Optimální tloušťka systému Aplikační data Skladovatelnost Balení Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | Disperze anorganických pigmentů, plniv a železité slídy v roztoku středně molekulární epoxidové pryskyřice v organických rozpouštědlech, s přídavkem aditiv. Barva je určena k zhotovení podkladového nátěru (mezivrstvy) u nátěrových systémů ocelových podkladů, na které jsou kladeny vysoké požadavky z hlediska antikorozní ochrany. Barva obsahuje speciální typ plniva-železité slídy, která zajišťuje bariérovou ochranu v nátěrových systémech zhotovených např. epoxidovými, polyuretanovými a dalšími nátěrovými hmotami. Před použitím se barva rozmíchá, smísí s tužidlem v předepsaném poměru, důkladně promíchá a doředí podle potřeby. Teplota při zasychání nesmí poklesnout pod +10° C.  vynikající antikorozní vlastnosti  bariérová ochrana železitou slídou  zajišťuje dlouhodobou životnost nátěrových systémů Exteriér i interiér se středním a vysokým korozním namáháním, např.ocelové konstrukce, stožáry, mosty, haly, chemické závody 0517-zelený, 0660 - béžový Konzistence; střední, krátká /tixotropní charakter/. Obsah netěkavých látek; cca 77% hmotn.. Obsah netěkavých látek; 65 % objem. / natužená směs /. Bod vzplanutí; 24° C. Hustota směsi; 1760 kg/m3. VOC: 0,30 kg/kg natužené směsi; TOC: 0,25 kg/kg natužené směsi. Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.. Krycí schopnost; stupeň 1. Lesk / úhel 60°; < 20. Přilnavost mřížkovým řezem; stupeň 0. Mokrá tloušťka filmu WFT (µm); 125. Suchá tloušťka filmu DFT (µm); 80. Teoretická vydatnost (m2/kg); 4,6. Teplota podkladu; 10° C; 15° C; 23° C. Zaschlý proti prachu; 2h; 2h; 1h. Proschlý; 8 h; 6 h; 5 h. Tloušťka suché vrstvy DFT; 80 µm; 80 µm; 80 µm. Bezvzduchovým stříkacím zařízením ( bez ředění ) Pneumatickým stříkacím zařízením ( doporučená konzistence 25 – 30s/ pohárek Ford  4mm; cca 10% ředění ) Štětcem ( bez ředění ) Aplikace štětcem a válečkem se doporučuje pouze na malé plochy nebo opravné nátěry. Ředidlo: TELSOL POX nebo další doporučená ředidla BALT. Tužidlo: TELHARD POX Poměr tužení: TELPOX P120 - 100 hmotnostních dílů : TELHARD POX - 13 hmotnostních dílů. Natuženou směs je nutné zpracovat do 8 hodin. Tužidlo: TELHARD POX RAPID Poměr tužení: TELPOX P120 - 100 hmotnostních dílů : TELHARD POX RAPID - 6 hmotnostních dílů. Natuženou směs je nutné zpracovat do 2 hodin. Pro korozní prostředí C3 a C4 musí být povrch oceli před aplikací základního nátěru očištěn otryskáním na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1 ( sváry a hrany musí být upraveny dle ČSN EN ISO 8501-3 ). Otryskaný podklad musí být opatřen základním epoxidovým nátěrem s obsahem zinkového prachu, resp. etylsilikátovým nátěrem s obsahem zinkového prachu. Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, natužit, podle potřeby doředit a přefiltrovat. Minimální teplota vzduchu pro nanášení je +10° C, teplota natíraného podkladu musí být 3° C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než +40° C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch pak může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. 1. 1x barva epoxidová zinková TELPOX P 110. Tloušťka vrstvy cca 40 µm 2. 1-2x barva epoxidová podkladová s obsahem železité slídy TELPOX P 120. Doporučená tloušťka vrstvy 80 µm. Teplota při zasychání nesmí klesnou pod +10° C. Zasychání je možné urychlit přisoušením 60 min při 60° C, 45 min při 80° C. 3. 2x email polyuretanový dvousložkový TELPUR T 300 nebo email epoxidový dvousložkový TELPOX T 300. Tloušťka jedné vrstvy cca 40µm. Nátěrová hmota se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoběžných pásech, aby bylo dosaženo výsledné rovnoměrné vrstvy. Nejprve se však ošetří problematická místa ( rohy, hrany, sváry, povrchové vady ). Prostředí C4: 40µm DFT základní nátěr + 80µm podkladová barva + 80µm vrchní email ( životnost do 10 let ) Údaje pro konvenční pneumatické stříkání Stříkací pistole např. EST 311, EST 314 Tryska většího průměru, např.23; Tlak vzduchu 3 – 3,5 atm Údaje pro vysokotlaké stříkání airless, např. VYZA VARIO 56-45 ( EST ) Tryska 0,013inch ( 0,33 mm ) nebo 0,015 inch ( 0, 38 mm ) Tlak na trysce min. 22 Mpa ( 220 atm.; 3200 psi ); Úhel stříkání 20 – 60° Nedoporučuje se používat volně stavitelnou trysku. Pro aplikaci této nátěrové hmoty vysokotlakým stříkáním airless doporučujeme vyjmout ze zařízení filtry. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25°C. 25kg ( nenatužený výrobek ) Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Výrobek obsahuje xylen (směs), 2-butoxyethan-1-ol, 2-methylpropan-1-ol a Epoxidovou pryskyřici z bisphenolu a epichlorhydrinu. Klasifikace přípravku : H226, H312+332, H315, H317, H318, H335, H373, H412. Označení výstražným symbolem : Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Dále viz bezpečnostní list výrobku. |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.