| Složení Vlastnosti a použití Příklady použití Odstíny Fyzikální vlastnosti Hodnoty pro stanovení emisních limitů Vlastnosti zaschlého nátěru Vydatnost natužené směsi Zasychání Doporučený způsob aplikace Ředění Tužení Příprava podkladu Podmínky aplikace Typický nátěrový systém Optimální tloušťka systému Aplikační data Skladovatelnost Balení Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | Disperze pigmentů v roztoku syntetických pryskyřic v organických rozpouštědlech, vytvrzovaná tvrdidlem na bázi polyaminového aduktu epoxidové pryskyřice. Barva je určena k antikorozní matné povrchové úpravě ocelových povrchů tam, kde jsou na natřené předměty kladeny vysoké požadavky v různých prostředích. Nátěrovou hmotu je možno použít jako jednovrstvou nebo i jako antikorozní polyuretanový základ pod vhodnou vrchní nátěrovou hmotu. Nátěr je odolný vůči povětrnostním vlivům, žloutnutí, křídování, působení řady chemických látek, vlhkosti a mechanickému opotřebení. ( vynikající přilnavost na ocelové povrchy ( dobrá chemická i mechanická odolnost ( možnost tónování v systému HOSTEMIX ( nestéká ze svislých ploch ( nátěrová hmota 2 v1 pro ekonomicky nenáročnou práci Exteriér i interiér se středním korozním namáháním (prádelny, sklepy, průmyslové prostory,dílny),hydraulické válce a podobná strojní zařízení, příp. konstrukce. Dle vzorkovnice BAL i RAL a další podle individuálních požadavků zákazníka Konzistence tixotropní Obsah netěkavých látek min.64% hmotn. Obsah netěkavých látek 50 - 55 % objem. / natužená směs / Bod vzplanutí 32° C Hustota 1250 - 1350 kg/m3 / natužená směs / VOC: 0,32-0,38 kg/kg natužené směsi TOC: 0,24-0,29 kg/kg natužené směsi Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů. Krycí schopnost stupeň 1 - 2 Lesk / úhel 60° 20 – 40 Přilnavost mřížkovým řezem stupeň 0 - 1 Tvrdost kyvadlovým přístrojem za 48h nejméně 20% Mokrá tloušťka filmu WFT (µm) 130 – 140 180 – 200 220 – 240 Suchá tloušťka filmu DFT (µm) 70 100 120 Teoretická vydatnost (m2/kg) 5,3 – 6,3 3,7 – 4,4 3,1 – 3,7 Teplota podkladu 10° C 15° C 23° C Zaschlý proti prachu 2 – 3h 2 – 3h 1h Proschlý 48h 24 – 30h 16 – 20h Tloušťka suché vrstvy DFT 70 µm 70 µm 70 µm Bezvzduchovým stříkacím zařízením ( bez ředění ) Pneumatickým stříkacím zařízením ( doporučená konzistence 25 – 30s/ pohárek Ford ( 4mm; 15 – 25% ředění ) Štětcem ( doporučená konzistence 60 – 80s / pohárek Ford ( 4mm; 5 – 10% ředění ) Ředidlo: TELSOL PUR nebo další doporučená ředidla BALT, ředění provádět až po natužení. Tužidlo: TELHARD PUR Poměr tužení: 10 hmotnostních dílů TELPUR S 200 : 1 hmotnostní díl TELHARD PUR. Směs je nutné zpracovat do 5 hodin při 20° C. Pro korozní prostředí C2 a C3 musí být povrch očištěn otryskáním na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1 ( sváry a hrany musí být upraveny dle ČSN EN ISO 8501-3 ). Pro korozní prostředí C1 musí být podklad čistý, suchý, zbavený mastnot a zbytků rzi, mechanicky očištěn na stupeň St 2 – St 3. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, natužit, podle potřeby doředit a přefiltrovat. Minimální teplota vzduchu pro nanášení je +10° C, teplota natíraného podkladu musí být 3° C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než +40° C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch pak může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. 1 - 2x nátěr (nástřik) barvou TELPUR S 200 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 120 (m. V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry aplikovat po 4 h zasychání předchozí vrstvy, nejpozději však do 24 h. Nátěrová hmota se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoběžných pásech, aby bylo dosaženo výsledné rovnoměrné vrstvy. Nejprve se však ošetří problematická místa ( rohy, hrany, sváry, povrchové vady ). Prostředí C1/C2: 120µm DFT ( životnost do 10 let ) Prostředí C3: 120µm DFT ( životnost do 5 let ); 160µm ( životnost do 10 let ) Údaje pro konvenční pneumatické stříkání Stříkací pistole např. EST 311, EST 314 nebo EST 115 Tryska dle požadovaného výkonu 14-20; Tlak vzduchu 2,5 – 3 atm Údaje pro vysokotlaké stříkání airless, např. VYZA VARIO 56-45 ( EST )Tlak na trysce : 19,0 - 25 MPa (190 - 250 atm.; 2800 - 3600 psi) Tryska 0,011, 0,013 inch (0,28, 0,33 mm). Úhel stříkání : 20° a 40° Filtr pistole 100 /149 mesh/µm (žlutý) Úhel stříkání : 60 ° Filtr pistole 200 /74 mesh/µm (červený) Nedoporučuje se používat volně stavitelnou trysku. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25° C. 10kg ( natónovaný, nenatužený výrobek ) Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Výrobek obsahuje xylen (směs), uhlovodíky C9, aromatické a 2-methoxy-1-methyl-ethyl acetát. Obsahuje butanonoxim. Klasifikace přípravku : H226, H312, H315, H332, H412, EUH 208. Označení výstražným symbolem: Signální slovo: VAROVÁNÍ. Dále viz bezpečnostní list. |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.