| Složení Vlastnosti a použití Příklady použití Odstíny Fyzikální vlastnosti Hodnoty pro stanovení emisních limitů Vlastnosti zaschlého nátěru Vydatnost natužené směsi Zasychání Doporučený způsob aplikace Ředění Tužení Příprava podkladu Podmínky aplikace Typický nátěrový systém Optimální tloušťka systému Aplikační data Skladovatelnost Balení Likvidace obalů a odpadů Bezpečnost a ochrana zdraví | Disperze pigmentů v roztoku syntetických pryskyřic v organických rozpouštědlech, vytvrzovaná alifatickým polyisokyanátem. Email je určen k povrchové úpravě tam, kde jsou na natřené předměty kladeny vysoké požadavky v náročných podmínkách v různých prostředích. Nátěr je odolný vůči povětrnostním vlivům, žloutnutí, křídování, působení řady chemických látek, vlhkosti a mechanickému opotřebení. Vyrábí se ve dvou kvalitách – LESK a MAT. ( vynikající odolnost povětrnosti ( chemická odolnost ( stálobarevnost ( možnost tónování v systému HOSTEMIX Exteriér i interiér se středním a vyšším korozním namáháním, např. chemické závody, loděnice, průmyslové zóny, nátěry lokomotiv, strojů, potrubí, plechové a ocelové konstrukce. Dle vzorkovnice BAL i RAL a další podle individuálních požadavků zákazníka LESK MAT Konzistence 60 – 130 s / Ø 4mm min. 75s / Ø 6mm Obsah netěkavých látek / natužená směs / 56% obj. 50 – 55% obj. Bod vzplanutí 25°C 32°C Hustota /natužená směs / 1170 - 1270 1250 - 1350 VOC: 0,32 – 0,38 kg/kg natužené směsi TOC: 0,24 – 0,29 kg/kg natužené směsi Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů. LESK MAT Krycí schopnost stupeň 1 – 2, stupeň 3 - odstíny jasně červené a žluté Lesk / úhel 60° > 80 20 – 40 Tvrdost kyvadlovým přístrojem za 48h nejméně 25% nejméně 20% LESK MAT Mokrá tloušťka filmu WFT (µm) 72 72 - 80 Suchá tloušťka filmu DFT (µm) 40 40 Teoretická vydatnost (m2/kg) 11 - 12 9 - 11 LESK MAT Teplota podkladu 15° C 23° C 15° C 23° C Zaschlý proti prachu 3h 150 min 2h 1h Proschlý 48h 24h 24h 16h Tloušťka suché vrstvy DFT 40 µm 40 µm 40 µm 40 µm Bezvzduchovým stříkacím zařízením: LESK -doporučená konzistence 120 – 150s / pohárek Ford ( 4mm; cca 5-8% ředění; MAT – bez ředění Pneumatickým stříkacím zařízením ( doporučená konzistence 25 – 30s/ pohárek Ford ( 4mm; 15 – 25% ředění ) Štětcem a válečkem (doporučená konzistence 60-80s / pohárek Ford ( 4mm; 5 – 10% ředění ) TELSOL PUR 3 nebo další doporučená ředidla BALT. Tužidlo: TELHARD PUR. Směs je nutné zpracovat do 4 hodin při +20° C. Poměr tužení LESK: 5,5 hmotn. dílů TELPUR T 300 LESK : 1 hmotn. dílu TELHARD PUR. Poměr tužení MAT: 10 hmotn. dílů TELPUR T 300 MAT : 1 hmotn. dílu TELHARD PUR. Pro korozní prostředí C3 a C4 musí být povrch oceli před aplikací základního nátěru očištěn otryskáním na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1( sváry a hrany musí být upraveny dle ČSN EN ISO 8501-3 ). Pozinkované a hliníkové povrchy musí být upraveny dle ČSN EN ISO 12944-4, čl. 12.1. a 12.2. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit, zbavit starých nepřilnavých nátěrů a v případě potřeby opatřit vhodným základním nátěrem. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, natužit, podle potřeby doředit a přefiltrovat. Mini. teplota vzduchu pro nanášení je +10° C, teplota natíraného podkladu musí být 3° C nad rosným bodem, přičemž teplota a rel. vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než +40° C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch pak může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. 1. 1x TELPOX P 110 barva epoxidová základní s obsahem zinku; 2. místní tmelení tmelem polyesterovým stěrkovým (např. Rapid). Přebroušení tmelených míst; 3. 1x TELPOX P 120 barva epoxidová dvousložková podkladová s obsahem železité slídy - podkladová vrstva; 4. Přebroušení brusným papírem č. 280-320; 5. 2-3x email polyur. TELPUR T 300. Jednotlivé vrstvy se nanášejí v intervalu 24 h při 20° C. Nátěrová hmota se nanáší křížovým nástřikem nebo v rovnoběžných pásech, aby bylo dosaženo výsledné rovnoměrné vrstvy. Nejprve se však ošetří problematická místa ( rohy, hrany, sváry, povrchové vady ). Nedoporučuje se používat volně stavitelnou trysku. Prostředí C3: 80µm DFT základní nátěr + 40µm DFT vrchní email ( životnost do 5 let ); 80µm DFT základní nátěr + 80µm DFT vrchní email ( životnost do 10 let ) Prostředí C4: 40µm DFT základní nátěr + 80µm podkladová barva + 80µm vrchní email ( životnost do 10 let ); 80µm DFT základní nátěr + 80µm vrchní email ( životnost do 5 let ); 160µm DFT základní nátěr + 80µm DFT vrchní email ( životnost do 10 let ) Údaje pro konvenční pneumatické stříkání Stříkací pistole např. EST 311, EST 314 nebo EST 115 Tryska dle požadovaného výkonu 14-20; Tlak vzduchu 1,5 - 2 atm Údaje pro vysokotlaké stříkání airless, např. VYZA VARIO 56-45 ( EST ) Tryska 0,011inch ( 0,28 mm ) Tlak na trysce 22 -25Mpa ( 220 – 250 atm.; 3200 – 3700 psi ); Úhel stříkání 20 – 60° Filtr pistole žlutý 100/149 ( mesh/ µm ), pro úhel střiku 60° filtr červený 200/74 ( mesh/µm ) Tryska 0,009 inch ( 0,23 mm ) Tlak na trysce 22 -25Mpa ( 220 – 250 atm.; 3200 – 3700 psi ); Úhel stříkání 20 – 40° Filtr pistole červený 200/74 ( mesh/ µm ) Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25° C. MAT: 8kg ( natónovaný, nenatužený výrobek ) LESK: 1kg; 8kg; 16kg ( natónovaný, nenatužený výrobek ) Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. Výrobek obsahuje xylen, uhlovodíky C9, aromatické a 2-methoxy-1-methylethyl-acetát. Klasifikace přípravku : H226, H312+H332, H315, H319, H335, H373, H412, EUH 208. Označení výstražným symbolem: Signální slovo: VAROVÁNÍ. Dále viz bezpečnostní list. |
| --- | --- |

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.