| TELSOL SP 1 TELSOL BR 5 TELSOL BR 6 TELSOL POX TELSOL PUR 3 TELSOL PUR 4 TELSOL UNI Skladovatelnost Likvidace obalů a odpadů | Složení; Směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín a toluen). Použití; Ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích TELKYD a TELKYDUR, nanášených stříkáním. Klasifikace; H225, H304, H315, H336, H361d, H373 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09. Hustota v kg/m3; TOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 825; 0,89; I.třída nebezpečnosti. Složení; Xylen - směs izomerů. Použití; Ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích TELKYD a TELKYDUR, určených k nanášení stříkáním, štětcem nebo máčením. Klasifikace; H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08. Hustota v kg/m3; TOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 862; 0,91; II.třída nebezpečnosti. Složení; Směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín a xylen ). Použití; Ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích TELKYD a TELKYDUR, určených k nanášení štětcem, válečkem nebo máčením. Klasifikace; H226, H304, H312+332, H315, H319, H335, H336, H373, H411 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS 09. Hustota v kg/m3; TOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 795; 0,87; II.třída nebezpečnosti. Složení; Směs org. rozpouštědel (xylen, butylacetát, 2-butoxyethanol, butan-1-ol). Použití; Ředění dvousložkových epoxidových nátěrových hmot TELPOX. Klasifikace; H226, H302, H304,H312, H315, H318, H332, H335, H336, H373, EUH 066 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS05, GHS07, GHS08. Hustota v kg/m3; TOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 854; 0,75; II.třída nebezpečnosti. Složení; Směs organických rozpouštědel (methoxy acetoxy propan a xylen). Použití; Ředění dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot TELPUR. Klasifikace; H226, H304,H312, H315, H319, H332, H335, H373 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08. Hustota v kg/m3; TOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 910; 0,73; II.třída nebezpečnosti. Složení; Směs organických rozpouštědel (methoxy acetoxy propan a xylen). Použití; Ředění dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot TELPUR. Klasifikace; H226, H304,H312, H315, H319, H332, H335, H373 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08. Hustota v kg/m3; TOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 862; 0,91; II.třída nebezpečnosti. Složení; Směs organických rozpouštědel ( xylen a uhlovodíky C9, aromatické ). Použití; Ředění syntetických na vzduchu schnoucích a dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot ( TELKYD a TELPUR ), pro pomalejší zasychání nátěrové hmoty. Klasifikace; H226, H304, H315, H319, H335, H336, H373, H411, EUH 066 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09. Hustota v kg/m3; TOC v kg/kg produktu; Hořlavá kapalina. cca 880; 0,89; II.třída nebezpečnosti. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 36 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. |
| --- | --- |