- OBSAH

PŘEHLED VÝROBKŮ                                                                                                 2

KLASIFIKACE KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ	5

Stupně korozní agresivity atmosféry	5

Stupně korozní agresivity vody a půdy	6

ŽIVOTNOST NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU	6

PŘEDÚPRAVA POVRCHU	6

Odmašťování	7

Stupně přípravy podkladu bez povlaku a podkladu po úplném odstranění

předchozích povlaků	7

Příprava povrchu tryskáním	7

Příprava povrchu ručním a mechanizovaným čištěním	8

Čištění plamenem	8

Stupně přípravy povrchu po vysokotlakém tryskání vodou	8

Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění

předchozích povlaků	9

Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami	10

Příprava povrchů oceli žárově zinkované ponorem	11

Příprava povrchů betonových podlah / aplikace syntetických podlah                            11

VOLBA NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU                                                                          12

Návod pro výběr vhodného nátěrového systému	12

Nátěrové systémy pro povrchovou úpravu podkladů z nízkolegované uhlíkové oceli	13

Nátěrové systémy pro povrchovou úpravu  betonových podkladů                                 16

APLIKAČNÍ ZÁSADY	17

UŽITEČNÉ DEFINICE	18

- PŘEHLED VÝROBKŮ

- ALKYDOVÉ A  ALKYDURETANOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY

TELKYD F 200               Barva jednovrstvá průmyslová na minerální podklady

- univerzální barva s vynikající přilnavostí na minerální povrchy

- vynikající mechanická odolnost

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD P 100               Barva základní průmyslová antikorozní

- univerzální barva s vynikající přilnavostí na ocelové povrchy

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD P 110               Barva základní průmyslová antikorozní pro vysokotlaké stříkání

- univerzální barva s vynikající přilnavostí na ocelové povrchy

- nestéká ze svislých ploch

TELKYD S 200	Barva jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá

- barva určená pro průmyslové nátěry v agresivním korozním prostředí C1 až C3

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD S 200 BS         Barva jednovrstvá průmyslová antikorozní kovářská

- barva určená pro dekorativní nátěry kovářských výrobků

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD S 200 E	Barva jednovrstvá průmyslová antikorozní polomatná

- barva určená pro průmyslové nátěry v agresivním korozním prostředí C1 až C3

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD S 200 TIX	Barva jednovrstvá tixotropní průmyslová antikorozní

- barva určená pro průmyslové nátěry v agresivním korozním prostředí C1 až C3

- nestéká ze svislých ploch

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD S 200 TM	Barva jednovrstvá průmyslová antikorozní

- barva určená pro průmyslové nátěry v agresivním korozním prostředí C1 až C3

- velmi rychlé zasychání

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD S 220 POLYVINYL  Barva průmyslová polyvinylová antikorozní

- barva pro základní i jednovrstvé antikorozní nátěry

- barva vhodná pro nátěry oceli i lehkých kovů

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD T 300	Email vrchní průmyslový syntetický

- na povětrnosti odolný email v kvalitě LESK, POLOMAT a MAT

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD T 300 E	Email vrchní průmyslový syntetický lesklý

- na povětrnosti odolný email

- možnost tónování v systému Hostemix

TELKYD T 370	Email speciální průmyslový syntetický tepelně odolný

- email vhodný pro trvalé tepelné zatížení do 250°C

- email možno použít pro krátkodobé tepelné zatížení do 350°C

- EPOXIDOVÉ DVOUSLOŽKOVÉ (EP 2K) NÁTĚROVÉ HMOTY

TELPOX F 200               Nátěrová hmota EP  2K na zátěžové povrchy

- barva určená pro silně zatěžované betonové podlahy

- možno použít i jako litou podlahovinu

TELPOX P 100	Barva základní průmyslováK EP 2K antikorozní

- barva s vynikající přilnavostí na ocelové a pozinkované povrchy

- možnost tónování v systému Hostemix

TELPOX P 110	Barva základní průmyslová EP 2K antikorozní s obsahem zinku

- základní barva s obsahem 85% hmotn. zinkového prachu

- barva určená pro průmyslové nátěry v agresivním korozním prostředí C3 až C5

- katodická ochrana oceli

TELPOX P 120	Barva podkladová průmyslová EP 2K s obsahem železité slídy

- barva s vysokým obsahem železité slídy, která působí jako bariérová ochrana oceli

- barva určená pro průmyslové nátěry v agresivním korozním prostředí C3 až C5

TELPOX P 170               Barva základní průmyslová epoxidová dvousložková vysoce nanášivá

- vynikající antikorozní odolnost

- nízký obsah rozpouštědel, vysoká objemová sušina

TELPOX PM 150            Barva základní průmyslová epoxidová dvousložková vysokosušinová

- vynikající přilnavost na ocelové a pozinkované povrchy

- nízký obsah rozpouštědel, vysoká objemová sušina

- tolerantnost k většině starých nátěrových systémů

TELPOX S 200               Barva jednovrstvá průmyslová EP 2K antikorozní polomatná

- vynijající přilnavost na ocelové a minerální povrchy

- vysoká chemická a mechanická odolnost nátěru

- možnost tónování v systému Hostemix

- atest pro nátěry, které přicházejí do styku s potravinami

TELPOX T 300	Email vrchní průmyslový EP 2K lesklý

- email určený k nátěrům s vysokou odolností a životností v náročných podmínkách průmyslových provozů

- vysoká chemická a mechanická odolnost

- možnost tónování v systému Hostemix

- atest pro nátěry, které přicházejí do styku s potravinami

- POLYURETANOVÉ DVOUSLOŽKOVÉ (PU 2K) NÁTĚROVÉ HMOTY

TELPUR C 100             Lak transparentní polyuretanový dvousložkový

- vynikající přilnavost k různým podkladům

- vysoká tvrdost nátěru

- vysoká chemická a mechanická odolnost nátěru

TELPUR P 150              Barva základní průmyslová PU 2K antikorozní

- základní barva s vynikající přilnavostí na ocel a lehké kovy

- velmi rychlé zasychání, velmi dobrá brousitelnost nátěru

TELPUR S 200              Barva jednovrstvá průmyslová PU 2K antikorozní matná

- jednovrstvá barva s dobrou chemickou a mechanickou odolností

- možnost tónování v systému Hostemix

TELPUR S 210              Barva jednovrstvá průmyslová PU 2K antikorozní

- jednovrstvá barva s vynikající přilnavostí na většinu kovových podkladů

- možnost tónování v systému Hostemix

TELPUR T 300              Email vrchní průmyslový PU 2K

- na povětrnosti vysoce odolný email v kvalitě LESK a MAT

- možnost tónování v systému Hostemix

TELPUR T 340              Email vrchní průmyslový PU 2K lesklý

- na povětrnosti vysoce odolný email s velmi rychlým zasycháním

- dobrá chemická i mechanická odolnost nátěru

- možnost tónování v systému Hostemix

- AKRYLÁTOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY

TELCRYL P 100           Barva základní průmyslová akrylátová antikorozní

- základní barva s vynikající přilnavostí na většinu kovových podkladů

- velmi rychlé zasychání

- ALKYD-SILIKONOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY

TELSIL S 500	Barva tepelně odolná antikorozní vypalovací na kov

- nátěrová hmota vhodná pro trvalé tepelné zatížení do 500°C

- jednovrstvá barva s antikorozními vlastnostmi

- PASTY DO PRŮMYSLOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

TELCOLOR P 2013       Tónovací koncentrát univerzální pro průmyslové tónování

- TUŽIDLA DO PRŮMYSLOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

TELHARD POX	Tužidlo do EP nátěrových hmot TELPOX

- TELHARD POX F           Tužidlo do EP nátěrových hmot TELPOX

- TELHARD POX RAPID  Tužidlo do EP nátěrových hmot TELPOX pro nízké teploty

- TELHARD POX RAPID 2 Tužidlo do EP nátěrových hmot TELPOX

TELHARD PUR	Tužidlo do PU nátěrových hmot TELPUR

- ŘEDIDLA DO PRŮMYSLOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

TELSOL	    Ředidla do průmyslových nátěrových hmot

POMOCNÉ PŘÍPRAVKY   Pomocné přípravky do průmyslových nátěrových hmot

- ÚVOD

Nechráněná ocel je v atmosféře, ve vodě nebo v zemi vystavena korozi, která znehodnocuje nejen ocel a železo, ale i hliník, zinek a měď. V přírodních podmínkách je ke vzniku koroze nutná přítomnost kyslíku a vody, v průmyslovém a městském prostředí k tomu přistupují další negativní vlivy, jako např. oxidy síry a dusíku a další chemicky agresivní látky. Konstrukční materiály je tedy nutné před těmito nepříznivými vlivy chránit a jednou z možností ochrany je potažení konstrukčních materiálů vhodným nátěrovým systémem.

- KLASIFIKACE KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ

Pro výběr vhodného nátěrového systému je důležité určit kvalitu prostředí, ve kterém bude natíraná konstrukce exponována. Korozní agresivita je dle normy ČSN EN ISO 12944-2 klasifikována šesti stupni pro atmosféru a třemi stupni pro vodu a půdu.

- Stupně korozní agresivity atmosféry

| Stupeň korozní agresivity | Příklad typického venkovního prostředí | Příklad typického vnitřního prostředí |
| --- | --- | --- |
| C1 velmi nízká |  | Vytápěné budovy s čistou atmosférou, např. kanceláře, školy, obchody, hotely |
| C2 nízká | Atmosféra s nízkou úrovní znečištění, převážně venkovské prostředí | Nevytápěné budovy, kde může docházet ke kondenzaci, např. sklady, sportovní haly |
| C3 střední | Městské průmyslové atmosféry s mírným znečištěním SO2; přímořské prostředí s nízkou salinitou | Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší, např. výrobny potravin, pivovary, mlékárny |
| C4 vysoká | Průmyslové prostředí a přímořské prostředí s nízkou salinitou | Chemické závody, plavecké bazény, loděnice a doky na mořském pobřeží |
| C5 – I velmi vysoká (průmyslová) | Průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou | Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a s vysokým znečištěním ovzduší |
| C5 – M velmi vysoká (přímořská) | Přímořské prostředí s vysokou salinitou | Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a s vysokým znečištěním ovzduší |

Stupně korozní agresivity vody a půdy

| Stupeň korozní agresivity | Prostředí | Příklady typických prostředí a konstrukcí |
| --- | --- | --- |
| Im 1 | Sladká voda | Vodní stavby, vodní elektrárny |
| Im 2 | Mořská voda nebo poloslaná voda | Ocelové stavby v přístavech jako stavidla, výpusti, plavební komory; plovoucí plošiny |
| Im 3 | Půda | V zemi uložené nádrže, ocelové potrubí, ocelové piloty |

- ŽIVOTNOST NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU

Životností nátěrového systému se rozumí doba, po jejímž uplynutí je nutné provést první údržbu nátěru z důvodu protikorozní ochrany, zpravidla po dosažení stupně prorezavění Ri 3 (tj. plocha s výskytem rzi 1 %) podle ČSN EN ISO 4628-3. Životnost nátěrového systému závisí na mnoha parametrech, např. na typu nátěrového systému, konstrukčním řešení, stavu podkladu před jeho přípravou, stupni přípravy povrchu, úrovni prací při nanášení povlaku, podmínkách při nanášení povlaku a podmínkách expozice po nanesení povlaku.

Životnost není „záruční doba“, je to pouze technický údaj, který má pomoci vlastníkovi zařízení sestavit plán údržby. Záruční doba je právnický výraz, který je předmětem smluvních podmínek a je obecně kratší než životnost.

- Na základě normy ČSN EN ISO 12944-5 je životnost rozdělena do tří pásem:

NÍZKÁ (L)	2 až 5 let

STŘEDNÍ (M)	5 až 15 let

VYSOKÁ (H)	více než 15 let

- PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Nejdůležitější podmínkou pro dosažení kvalitní a odolné povrchové úpravy konstrukce je předúprava podkladu. Znamená to nejen odstranění korozních produktů, odmaštění a očištění od starých nátěrů, ale při požadavcích na dlouhodobou životnost a odolnost v agresivním prostředí otryskání podkladu nebo chemické předúpravy např. materiálu, který nesnese tryskání (plechy).

Další důležitou podmínkou je aplikace základního nátěru co nejdříve, nejlépe ihned po otryskání podkladu.

Rozlišujeme dva základní typy přípravy povrchu:

 primární (celková) úprava povrchu, která spočívá v odstranění okují, rzi, ulpívajících a znečišťujících látek tak, aby očištěný povrch tvořil čistý kov

 částečná (parciální) úprava povrchu, která spočívá v odstranění rzi a znečišťujících látek tak, aby na podkladu zůstaly zachovány neporušené nátěry nebo jiné ochranné povlaky.

Odmašťování

Olej, mastnoty, soli, prach a podobné nečistoty musí být, pokud možno před následující operací, odstraněny z povrchu použitím vhodného způsobu:

- čištění vodou spočívá v čištění povrchu přímým proudem vody obsahující vhodný detergent. Požadovaný tlak vody závisí na nečistotách, které mají být odstraněny, jako jsou ve vodě rozpustné látky, nepřilnavá rez, těžké oleje a špatně přilnavé vrstvy nátěrů,

- čištění parou slouží k odstranění hrubých nečistot a mastnot, a to i zaschlých, napečených a připálených. Tepelný a tlakový účinek je kombinován dávkováním vhodného detergentu,

- emulzní čištění se provádí ponorem, potíráním nebo postřikem, kdy na povrch znečištěného povrchu působí současně nebo střídavě organické rozpouštědlo, emulgátor, smáčedla nebo alkoholy a voda s alkalickou přísadou, s inhibitory koroze apod.,

alkalické čištění se provádí ponorem za zvýšené teploty nebo postřikem, kdy alkalický roztok smáčí povrch kovu, emulguje nebo zmýdelňuje mastné látky a rozptyluje anorganické látky. Nejčastěji alkalické roztoky obsahují hydroxidy, uhličitany fosforečnany, křemičitany a povrchově aktivní látky,

- čištění organickými rozpouštědly se používá zejména tam, kde nelze použít alkalických odmašťovadel. Nejčastěji je používán benzín, který rozpouští většinu druhů mastnot, ovšem základním předpokladem dosažení čistoty povrchu je častá výměna lázně.

Po ukončení procesu odmašťování je nezbytný oplach čistou vodou (výjimku tvoří čištění organickými rozpouštědly a čištění čistou vodní parou).

Stupně přípravy podkladu bez povlaku a podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků definuje norma ČSN EN ISO 8501-1.

- Příprava povrchu tryskáním

Příprava povrchu tryskáním se označuje „Sa“. Před tryskáním se musí oklepáváním odstranit silné vrstvy rzi a musí se odstranit viditelné vrstvy oleje, mastnoty a nečistoty. Po tryskání se musí povrch očistit od ulpělého prachu a drti.

| Sa 1 lehké otryskání | Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek1 |
| --- | --- |
| Sa 2 důkladné otryskání | Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé nečistoty musí být pevně přilnavé2 |
| Sa 2 1/2 velmi důkladné otryskání | Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé stopy nečistot musí vykazovat pouze lehké zabarvení ve formě skvrn nebo pruhů. |
| Sa 3 otryskání až na vizuálně čistý povrch | Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Povrch musí mít jednotný kovový vzhled. |

1 – Výraz cizí látka může zahrnovat ve vodě nerozpustné soli a zbytky po svařování. Otryskáním za sucha, ručním nebo mechanizovaným čištěním ani čištěním plamenem nemohou být tyto znečišťující látky z povrchu zcela odstraněny. V tomto případě je nutné použít otryskávání za mokra nebo tryskání vodou.

2 – Okuje, rez nebo nátěry jsou považovány za málo přilnavé, pokud je lze odstranit nadzvednutím tupou špachtlí.

- Příprava povrchu ručním a mechanizovaným čištěním

Příprava povrchu ručním a mechanizovaným čištěním jako je oškrábání, kartáčování drátěným kartáčem, strojní kartáčování a obrušování se označuje „St“. Před ručním a mechanizovaným čištěním se musí oklepáváním odstranit silné vrstvy rzi a musí se odstranit viditelné vrstvy oleje, mastnoty a nečistoty. Po ručním a mechanizovaném čištění se musí povrch očistit od ulpělého prachu a drti.

| St 2 důkladné ruční a mechanizované čištění | Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek1 |
| --- | --- |
| St 3 velmi důkladné ruční a mechanizované čištění | Jako u St 2, ale povrch musí být očištěn mnohem důkladněji, aby získal kovový odstín daný podkladem. |

- Čištění plamenem

Příprava povrchu čištěním plamenem se označuje „Fl“. Před čištěním plamenem se musí oklepáváním odstranit silné vrstvy rzi. Po čištění plamenem se musí povrch očistit strojním kartáčováním.

| Fl – čištění plamenem | Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek1. Všechny zbylé nečistoty se musí jevit pouze jako barevné změny na povrchu (odstíny různých barev). |
| --- | --- |

Stupně přípravy povrchu po vysokotlakém tryskání vodou definuje ČSN EN ISO 8501-4.

Tato norma specifikuje řadu stupňů přípravy povrchu po částečném nebo úplném odstranění znečišťujících látek rozpustných ve vodě, rzi, předchozích povlaků a cizích látek tryskáním vodním paprskem o vysokém tlaku. Norma definuje různé stupně přípravy povrchu a navíc specifikuje stav povrchu a stupeň bleskové koroze po očištění.

Popis vzhledu povrchu po očištění

| Wa 1 lehké tryskání paprskem o vysokém tlaku | Při prohlídce bez zvětšení musí být povrch bez viditelných stop oleje a mastnot, nepřilnavých nebo poškozených nátěrů, nepřilnavé rzi, předchozích nátěrů a ostatních cizích látek. Všechny zbytky znečištění musí být rozptýleny náhodně a pevně přilnavé. |
| --- | --- |
| Wa 2 důkladné tryskání paprskem o vysokém tlaku | Při prohlídce bez zvětšení musí být povrch bez viditelných stop oleje, mastnot a nečistot a většiny rzi, předchozích nátěrů a ostatních cizích látek. Všechny zbytky znečištění musí být rozptýleny náhodně a mohou obsahovat pevně přilnavé povlaky, pevně přilnavé cizí látky a stíny po dříve se vyskytující rzi. |
| Wa 21/2 velmi důkladné tryskání paprskem o vysokém tlaku | Při prohlídce bez zvětšení musí být povrch bez všech viditelných stop koroze, oleje, mastnot, nečistot, předchozích nátěrů a kromě lehkých stop, bez všech cizích látek. Pokud byl původní nátěr neporušen, může povrch vykazovat barevné změny. Šedé nebo hnědočerné zbarvení pozorované v místech důlkové koroze nebo zkorodované oceli nemůže být dalším otryskáním vodou odstraněno. |

Hodnocení stupně přípravy po vysokotlakém tryskání vodou musí být provedeno tehdy, když je povrch suchý a před vznikem jakékoli bleskové koroze. Při případném vzniku bleskové koroze (stupně koroze definovány v ČSN EN ISO 8501-4, čl. 6, tabulka 3) je nutné celý proces přípravy povrchu opakovat.

Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků definuje norma ČSN EN ISO 8501-2.

Každý stupeň přípravy je označen písmeny „Sa“, „St“ nebo „Ma“ pro indikaci použité metody čištění. Písmeno „P“ před Sa, St nebo Ma označuje pouze místní očištění.

| P Sa 2 důkladné místní otryskání | Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené. Povrch ostatních částí musí být při prohlídce bez zvětšení prostý olejů, mastnot, nečistot a nepřilnavých nátěrů, téměř bez okují, rzi a cizích látek. Všechny zbytky nečistot musí být pevně přilnavé2. |
| --- | --- |
| P Sa 2 1/2 velmi důkladné místní otryskání | Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené. Povrch ostatních částí musí být při prohlídce bez zvětšení prostý olejů, mastnot, nečistot, odlupujících se nátěrů, okují, rzi a cizích látek. Všechny zbylé stopy nečistot musí být pouze jako lehké stíny ve formě skvrn nebo pásů. |
| P Sa 3 místní otryskání na vizuálně čistý ocelový povrch | Pevně přilnavé nátěry při prohlídce bez zvětšení musí být neporušené. Povrch ostatních částí musí být prostý olejů, mastnot, nečistot, odlupujících se nátěrů, okují, rzi a cizích látek. Povrch musí vykazovat jednotný kovový vzhled. |
| P St 2 důkladné místní a ruční mechanizované čištění | Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené při prohlídce bez zvětšení. Ostatní povrchy musí být prosté olejů, mastnot a nečistot včetně nepřilnavých vrstev nátěrů, okují, rzi a cizích látek. |
| P St 3 velmi důkladné ruční a mechanizované čištění | Odpovídá stupni P St 2, ale čištění povrchu musí být mnohem důkladnější a povrch musí vykazovat kovový odstín daný podkladem. |
| P Ma místní strojní broušení | Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené. Povrch ostatních částí musí být při prohlídce bez zvětšení prostý olejů, mastnot, nečistot, okují, rzi, nepřilnavých nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé stopy nečistot musí být pouze jako lehké stíny ve formě skvrn nebo pásů. |

Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami definuje norma ČSN EN ISO 8501-3.

Jsou specifikovány tři stupně přípravy ocelových povrchů s viditelnými vadami vhodné pro nanesení nátěru

| P1 lehká příprava | Žádná nebo jen minimální nutná příprava před nanesením nátěru – povrch musí být prostý všech volných kuliček rozstřiku po svařování, bez strusky, volných okují, bez materiálu, který se zvedá a bez cizorodého zaválcovaného materiálu |
| --- | --- |
| P2 důkladná příprava | Většina vad je odstraněna - povrch musí být prostý všech volných a lehce ulpívajících kuliček rozstřiku po svařování, bez strusky, volných okují, bez viditelných přesahů, šupin, prostý od ostrých nebo hlubokých vrubů, bez ostrých hran a otřepů, bez cizorodého zaválcovaného materiálu |
| P3 velmi důkladná příprava | Povrch je bez významných viditelných vad - povrch musí být prostý všech kuliček rozstřiku po svařování, bez strusky, volných okují, bez viditelných přesahů, šupin, prostý od ostrých nebo hlubokých vrubů, bez cizorodého zaválcovaného materiálu, povrch musí být zcela hladký, hrany musí být zaoblené, povrch musí být bez důlků a kráterků |

Příprava povrchů oceli žárově zinkované ponorem

Povrchy, u kterých nedošlo k povětrnostnímu stárnutí, musí být před provedením nátěru zbaveny tuků, mastnot, zbytků tavidla a dalších nečistot (např. zinkový popel). Čistění lze provést směsí čisté vody a čpavkové vody v poměru 20:1 za současného přídavku detergentu. Tento roztok se aplikuje na povrch a po 10 minutách působení se roztírá umělým rounem až do vytvoření kovově šedé pěny. Následuje dokonalý oplach čistou horkou vodou. Alternativně lze k čištění použít směs čisté vody s obsahem detergentu s následným oplachem čistou horkou vodou. Zinkové povlaky mohou být lehce otryskány nekovovými otryskávacími prostředky (tzv. sweeping) pro zajištění lepší adheze nátěrového systému (ČSN EN ISO 12944-4, čl. 12.1).

Povrchy, které byly vystaveny povětrnostním vlivům, musí být před provedením nátěru zbaveny oxidačních produktů (bílá rez), některých solí a dalších nečistot. Čistění lze provést čistou vodou s obsahem detergentu a s použitím abraziva naneseného na plastovém nosiči (kartáč) s následným oplachem horkou vodou. Alternativně je možné k čištění použít horkou vodu, tlakovou vodu, páru, ruční nebo mechanizované čištění. Lehké otryskání nekovovým abrazivem (sweeping) zlepšuje adhezi nátěrového systému (ČSN EN ISO 12944-4, čl. 12.2).

Uvedené postupy lze použít i pro přípravu hliníkových povrchů.

Příprava povrchů betonových podlah / aplikace syntetických podlah

Syntetické podlahy splňují náročné požadavky kladené na finální nášlapné a pojezdné plochy průmyslových i bytových podlah. Pro tyto účely se volí vícesložkové systémy na bázi syntetických pryskyřic, které kromě vynikajících fyzikálních a mechanických vlastností působí i velmi esteticky. Takovéto povrchy jsou pružné, odolné proti působení chemikálií, rozpouštědel, ropným produktům i agresivním čisticím prostředkům. Jsou dobře čistitelné a je možné je realizovat v široké škále barevných odstínů RAL.

Z hlediska způsobu nanášení se rozdělují podlahové systémy na nátěrové, stěrkové lité a stěrkové vícevrstvé plněné. Syntetické podlahy se aplikují v několika vrstvách, kdy prvním krokem je provedení penetrace povrchu nízkoviskózní nátěrovou hmotou ( zpravidla je realizace prováděna válečkem ). Po vytvrzení se dle druhu zatížení a požadavku na protiskluznost aplikují další vrstvy. Pro dosažení vynikajících mechanických vlastností se jako přídavné plnivo používá křemičitý písek, respektive plniva s vysokou pevností a odolností proti abrazi. Frakce plniva a počet vrstev syntetické podlahy závisí především na stupni mechanického namáhání a požadavkům na protiskluznost.

Podlahy pro mírnou až střední zátěž jsou realizovány hladkým nátěrovým systémem. Podlahy pro střední až vysokou zátěž jsou realizovány litou podlahovinou s pískem.

Před aplikací musí být povrch podkladu vyzrálý ( min. 28 dní ), suchý, čistý a pevný, zbavený mechanických nečistot, prachu, zbytků starých nátěrů, lepidel, olejů, asfaltu apod. Čištění se provádí zpravidla mechanicky frézováním, broušením nebo tryskáním s následným vysátím.

Výtluky se sanují plastbetonovou vyrovnávací hmotou. Drobné praskliny se rozšíří kónickým proříznutím a sanují se zalitím nískoviskózní pryskyřicí tak, aby došlo k zmonolitnění podkladu. Sanace rozsáhlejších poruch se provádí využitím speciálního sanačního postupu ( tlakové injektáže, sponkování apod. ). Objektové dilatační spáry musí být zachovány, v případě realizace syntetických podlah na nové betonové desky se smršťovacími spárami se doporučuje tyto spáry realizovat i ve finálním povrchu.

- VOLBA NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU

K protikorozní ochraně ocelových konstrukcí je velmi rozšířené používání mnoha nátěrových systémů. Při volbě systému je nutné se řídit požadavky na kompletní nátěrový systém a brát v úvahu vzájemnou kompatibilitu jednotlivých vrstev.

Z hlediska aplikace se nátěrové hmoty rozdělují na vodouředitelné, rozpouštědlové nebo bezrozpouštědlové. Dělí se především do dvou hlavních skupin podle způsobu zasychání a vytvrzování a dále se dělí do podskupin podle typu pojiva a mechanismu vytvrzování.

 reversibilní nátěry – povlak vzniká odpařením rozpouštědla bez jakékoliv další změny, tzn. proces je vratný a povlak lze kdykoliv znovu rozpustit původním rozpouštědlem (chlorkaučuk, kopolymery vinylchloridu, akrylátové polymery)

 ireversibilní nátěry – povlak vzniká nejprve odpařením rozpouštědla a následuje chemická reakce. Proces je nevratný, tzn., že povlak nelze rozpustit v původním rozpouštědle.

na vzduchu schnoucí nátěrové hmoty (oxypolymerace) – povlak se tvoří odpařováním rozpouštědla, s následnou reakcí pojiva se vzdušným kyslíkem (alkydy, alkyduretany, epoxyestery)

vodouředitelné nátěrové hmoty – povlak se tvoří odpařováním vody a koalescencí pojiva (akrylátové polymery, vinylové polymery, polyuretanové pryskyřice)

chemicky vytvrzované nátěrové hmoty – nátěrová hmota se skládá ze základní složky a vytvrzovacího činidla. Povlak zasychá odpařováním rozpouštědel a vytvrzením po chemické reakci mezi základní složkou a vytvrzovacím činidlem (epoxidy, polyuretany)

nátěrové hmoty vytvrzované vzdušnou vlhkostí – povlak se tvoří odpařováním rozpouštědla a vytvrzuje chemickou reakcí se vzdušnou vlhkostí (polyuretany jednosložkové, ethylsilikáty jednosložkové a dvousložkové)

- Návod pro výběr vhodného nátěrového systému

- určí se stupeň korozní agresivity prostředí (makroklima), kam bude konstrukce umístěna

- zjistí se, zda existují zvláštní podmínky (mikroklima), které mohou mít za následek zvýšení korozní agresivity prostředí (koroze uvnitř budov, koroze v dutých prvcích, speciální namáhání, chemické namáhání, mechanické namáhání ve vodě a v ovzduší, namáhání vlivem kondenzace, namáhání vlivem teploty,…)

- vyhledá se definovaný nátěrový systém dle normy ČSN EN ISO 12944-5

- vyhledá se nátěrový systém požadované životnosti

- vybere se optimální nátěrový systém s ohledem na způsob přípravy povrchu a s ohledem na možnost údržby nátěrového systému

- výběr se konzultuje s výrobcem nátěrových hmot

Nátěrové systémy pro povrchovou úpravu podkladů z nízkolegované uhlíkové oceli

Kategorie korozní agresivity C1/C2

| Pojivo | Doporučený NS | Předúprava povrchu | Tloušťka NS; TDFT | Aplikace | Životnost systému |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkyd | TELKYD S 200 ( TELKYD S 200 E ) 1 x 80 µm | St 2 / Sa 21/2 | 80 µm | Štětec, váleček, pneu. stříkání, VT stříkání airless | L, nízká |
| Alkyd | TELKYD S 200 2 x 60 µm | St 2 / Sa 21/2 | 120 µm | Štětec, váleček, pneu. stříkání, VT stříkání airless | M, střední |
| Alkyd | TELKYD P 100 1 x 40 µm TELKYD T 300 1 x 40 µm | St 2 / Sa 21/2 | 80 µm | Štětec, váleček, pneu. stříkání | L, nízká |
| Alkyd | TELKYD P 100 1 x 40 µm TELKYD T 300 2 x 40 µm | St 2 / Sa 21/2 | 120 µm | Štětec, váleček, pneu. stříkání | M, střední |
| Epoxid* | TELPOX P 100 2 x 60 µm | St 2 / Sa 2 1/2 | 120 µm | Štětec, VT stříkání airless | M, střední |

Kategorie korozní agresivity C3

| Pojivo | Doporučený NS | Předúprava povrchu | Tloušťka NS; TDFT | Aplikace | Životnost systému |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkyd | TELKYD S 200 TIX ( TELKYD S 200, TELKYD S 200 E ) 1 x 120 µm | Sa 21/2 | 120 µm | VT stříkání airless | L, nízká |
| Alkyd | TELKYD S 200 TIX (TELKYDS 200 TM, TELKYD S 200 E ) 2 x 80 µm | Sa 21/2 | 160 µm | VT stříkání airless | M, střední |
| Alkyd | TELKYD P 110 1 x 60 µm TELKYD S200 E 1 x 60 µm | Sa 21/2 | 120 µm | Štětec, VT stříkání airless, pneu. stříkání | M, střední |
| Polyvinyl | TELKYD S 220 POLYVINYL 2 x 60 µm | Sa 21/2 | 120 µm | Štětec, pneu. stříkání, VT stříkání airless | M, střední |
| Alkyd, alkyduretan | TELKYD P 110 1 x 80 µm TELKYD S 200 E 1 x 80 µm | Sa 21/2 | 160 µm | VT stříkání airless, pneu. stříkání | M, střední |
| Polyuretan | TELPUR S 200 2 x 80 µm | Sa 21/2 | 160 µm | VT stříkání airless | M, střední |
| Poyluretan | TELPUR P 150 2 x 40 µm TELPUR T 340 2 x 40 µm | Sa 21/2 | 160 µm | VT stříkání airless, pneu. stříkání | M, střední |
| Polyuretan | TELPUR S 210 120 µm | Sa 21/2 | 120 µm | VT stříkání airless | L, nízká |
| Akrylát | TELCRYL P100 2 x 80 µm | Sa 21/2 | 160 µm | VT stříkání airless, štětec | M, střední |
| Epoxid, polyuretan | TELPOX P 170 1 x 80 µm TELPUR T 300 ( TELPUR S 210 ) 2 x 40 µm | Sa 21/2 | 160 µm | VT stříkání airless, pneu. stříkání | M, střední |
| Epoxid* | TELPOX P 100 2 x 80 µm | Sa 21/2 | 160 µm | VT stříkání airless | M, střední |

Kategorie korozní agresivity C4

| Pojivo | Doporučený NS | Předúprava povrchu | Tloušťka NS; TDFT | Aplikace | Životnost systému |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epoxid, polyuretan (epoxid*) | TELPOX P 100 1 x 80 µm TELPUR T300 (TELPUR T 340, TELPOX T 300) 2 x 40 µm | Sa 21/2 | 160 µm | Pneu. stříkání, VT stříkání airless airmix | L, nízká |
| Epoxid, polyuretan (epoxid*) | TELPOX P 100 2 x 80 µm TELPUR T300 (T340) (TELPOX T300) 2 x 40 µm | Sa 21/2 | 240 µm | Pneu. stříkání, VT stříkání airless, airmix | M, střední |
| Epoxid, polyuretan (epoxid*) | TELPOX P 110 2 x 60 µm TELPUR T 300 (TELPOX T300) 2 x 40 µm | Sa 21/2 | 200 µm | Pneu. stříkání, VT stříkání airless, airmix | M, střední |
| Epoxid, polyuretan | TELPOX P 110 1 x 40 µm TELPOX P 120 1 x 80 µm TELPUR T 300 2 x 40 µm | Sa 21/2 | 200 µm | Pneu. stříkání, VT stříkání airless, airmix | M, střední |
| Akrylát, polyuretan | TELCRYL P100 1 x 80 µm TELPUR S200 ( S210 ) 2 x 80 µm | Sa 21/2 | 240 µm | VT stříkání airless | M, střední |
| Polyuretan | TELPUR S 210 2 x 120µm | Sa 21/2 | 240 µm | VT stříkání airless | M, střední |
| Epoxid* | TELPOX S 200 2 x 120µm | Sa 21/2 | 240 µm | VT stříkání airless | M, střední |
| Polyuretan | TELPUR P 150 2 x 80 µm TELPUR T 300 (T 340 ) 2 x 40 µm | Sa 21/2 | 240 µm | VT stříkání airless, airmix | M, střední |
| Epoxid, polyuretan | TELPOX PM 150 1 x 120 µm TELPUR S 210 2 x 60 µm | Sa 21/2 | 240 µm | VT stříkání airless | M, střední |
| Epoxid, polyuretan | TELPOX P170 1 x 80 µm TELPOX PM 150 1 x 80 µm TELPUR S 210 1 x 80 µm | Sa 21/2 | 240 µm | VT stříkání airless | M, střední |

* Vlivem povětrnosti mají epoxidové NH na povětrnosti  sklon ke křídování a ke ztrátě lesku. Použití:  např. konstrukce opláštěných hal, kovové nádrže, jímky na oleje a pohonné hmoty, potrubí a stroje v interiéru.

Nátěrové systémy pro povrchovou úpravu betonových podkladů

| Pojivo | Doporučený NS | Tloušťka NS; TDFT |
| --- | --- | --- |
| Alkyd | TELKYD F 200 – 1x penetrace TELKYD F 200 – 2 až 3x nátěr | 80 - 120 µm |
| Epoxid* | TELPOX S 200 – 1x penetrace TELPOX S 200 – 2 až 3x nátěr | 150 µm |
| Epoxid* | TELPOF F 200 – 1x penetrace TELPOX F 200 – 1 až 2x nátěr | 200 µm – 3mm ( v závislosti na požadovaných vlastnostech) |
| Epoxid, polyuretan | TELPOX F 200 – 1 až 2x nátěr TELPUR C 100 – 1 až 2x nátěr | > 200 µm |

APLIKAČNÍ ZÁSADY

Pro realizaci nátěru / nástřiku venku je nutná vhodná předpověď počasí. Při dešti, mlze, tvorbě kondenzační vody, působení agresivních plynů a při větru se silným obsahem prachu se musí nátěrové práce pozastavit a mohou být obnoveny nejprve po úplném proschnutí povrchově upravovaného materiálu. Nátěrové práce v závislosti na použitých nátěrových hmotách nejsou přípustné pod +5 °C a teplota podkladu musí být minimálně 3 °C nad rosným bodem, pokud není uvedeno jinak v technických podmínkách výrobce nátěrových hmot.

Před přímou aplikací je nutné barvu důkladně promíchat, naředit a dle nutnosti přefiltrovat. Viskozita a ředění NH je zpravidla závislé na způsobu aplikace a typu aplikačního zařízení. Pokud není předepsáno jinak, doporučená viskozita pro aplikace NH štětcem a válečkem je obecně 50 – 80 s (0 – 5% ředění), pro aplikaci pneumatickou pistolí 20 – 35 s (ředění 5 – 15 %), pro aplikaci máčením 30 – 40 s (ředění 5 – 10 %). Při aplikaci vysokotlakým stříkacím zařízením není obecně potřeba barvu ředit.

Na otryskané povrchy je nutno s ohledem na momentální atmosférické podmínky dodržovat předepsané časové intervaly mezi dobou po otryskání a následným nátěrem: v suchých vnitřních prostorách do 8 hodin, na vnější atmosféře do 4 hodin a pod přístřeškem za vlhkého počasí do 30 minut.

První vrstvu NS je doporučeno provádět výhradně štětcem nebo stříkáním; váleček lze použít, pokud je pro nátěrovou hmotu deklarován, pouze v následných vrstvách.

Dále je třeba nutné se řídit doporučením výrobce ohledně intervalů mezi nanášením jednotlivých vrstev při aplikaci systému. Příliš krátká doba mezi jednotlivými nátěry může vést ke zvedání podkladu, příliš dlouhá doba pak vede ke zhoršené přilnavosti mezi vrstvami.

Aplikační podmínky – vztah mezi rosným bodem, teplotou podkladu, teplotou vzduchu a relativní vlhkostí

UŽITEČNÉ DEFINICE

Obsah netěkavých látek (sušiny) v % hmotnostních – udává hmotnostní obsah netěkavého podílu získaného odpařením (vysušením) za předepsaných podmínek zkoušky v nátěrových hmotách

Obsah netěkavých látek (sušiny) v % objemových udává objemový zbytek, který vznikne vytvrzením nebo vysušením zkoušené nátěrové hmoty za předepsaných podmínek

VOC neboli těkavá organická látka je v podstatě jakákoliv organická kapalina samovolně se vypařující při normální atmosférické teplotě a tlaku a mající bod varu nižší než 250 °C

Teoretická vydatnost SRT  udává počet m2, které lze natřít z jednoho litru (m2/l) nebo z jednoho kilogramu (m2/kg ) nátěrové hmoty při nulových ztrátách a na ideálně hladkém povrchu (údaj je zpravidla uveden pro tloušťku jedné optimální vrstvy)

SRT = 10 x objemová sušina (%) / DFT (µm)	[m2/l]

SRT (m2/l) / hustota (kg/m3)	[m2/kg]

Praktická vydatnost SRP se vypočítá jako teoretická vydatnost vynásobená ztrátovým faktorem (podle způsobu nanášení)

SRP = SRT (m2/l) x ztrátový faktor LF)	[m2/l]

SRP = SRT (m2/kg) x ztrátový faktor LF)	[m2/kg]

| % ztrát | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF ztrátový faktor | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

# Teoretická vydatnost nátěrové hmoty [m2/l] v závislosti na obsahu sušiny (CS) a tloušťce suchého filmu (DFT)

|  | Požadovaná tloušťka suchého nátěru (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsah sušiny (obj. %) |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
|  | 100 | 40,0 | 20,0 | 13,3 | 10,0 | 8,0 | 6,7 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
|  | 95 | 38,0 | 19,0 | 12,7 | 9,5 | 7,6 | 6,3 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,7 |
|  | 90 | 36,0 | 18,0 | 12,0 | 9,0 | 7,2 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
|  | 85 | 34,0 | 17,0 | 11,3 | 8,5 | 6,8 | 5,7 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
|  | 80 | 32,0 | 16,0 | 10,7 | 8,0 | 6,4 | 5,3 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
|  | 75 | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
|  | 70 | 28,0 | 14,0 | 9,03 | 7,0 | 5,6 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
|  | 65 | 26,0 | 13,0 | 8,07 | 6,5 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
|  | 60 | 24,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 4,8 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
|  | 55 | 22,0 | 11,0 | 7,3 | 5,5 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
|  | 50 | 20,0 | 10,0 | 6,7 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
|  | 45 | 18,0 | 9,0 | 6,0 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
|  | 40 | 16,0 | 8,0 | 5,3 | 4,0 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
|  | 35 | 14,0 | 7,0 | 4,7 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
|  | 30 | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,92 | 0,86 |
|  | 25 | 10,0 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,83 | 0,77 | 0,71 |

Teoretická spotřeba PCT udává množství barvy, které je potřeba na natření 1 m2 plochy při nulových ztrátách a na ideálně hladkém povrchu (údaj je zpravidla uveden pro tloušťku jedné optimální vrstvy)

PCT = DFT (µm) / (10 x objemová sušina (% obj.))	[l/m2]

PCT (l/m2) x hustota (kg/m3)	[kg/m2]

Praktická spotřeba PCP se vypočítá jako teoretická spotřeba vydělená ztrátovým faktorem (podle způsobu nanášení)

PCP = PCT (l/m2) / ztrátový faktor LF	[l/m2]

PCP = PCT (l/m2) x hustota (kg/m3)	[kg/m2]

Drsnost povrchu je střední hodnota z absolutních výšek pěti největších výstupků a hloubek pěti nejnižších prohlubní profilu v rozsahu základní délky.

Mrtvý nátěr je množství nátěru potřebné na vyplnění drsného podkladu vzniklého otryskáním. V případě, kdy je tloušťka suchého nátěru (DFT) specifikována, je to tloušťka, kterou je nutno docílit bez ohledu na drsnost podkladu. Chceme-li určit skutečnou spotřebu nátěrové hmoty, je třeba stanovit množství nátěrových hmot, které vyplní drsnost podkladu a toto množství připočítat ke skutečné spotřebě zvětšené o ztráty.

Tloušťka mokré vrstvy (WFT) v závislosti na obsahu sušiny a tloušťce suchého filmu (DFT)

|  |  | Požadovaná tloušťka suchého filmu DFT (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsah sušiny (obj. %) |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |
|  | 100 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |
|  | 95 | 21 | 32 | 42 | 53 | 79 | 105 | 132 | 158 | 184 | 211 | 237 | 263 | 316 | 368 |
|  | 90 | 22 | 33 | 44 | 56 | 83 | 111 | 139 | 167 | 194 | 222 | 250 | 278 | 333 | 389 |
|  | 85 | 24 | 35 | 47 | 59 | 88 | 118 | 147 | 176 | 206 | 235 | 265 | 294 | 353 | 412 |
|  | 80 | 25 | 38 | 50 | 63 | 94 | 125 | 156 | 188 | 219 | 250 | 281 | 313 | 375 | 438 |
|  | 75 | 27 | 40 | 53 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 400 | 467 |
|  | 70 | 29 | 43 | 57 | 71 | 107 | 143 | 179 | 214 | 250 | 286 | 321 | 357 | 429 | 500 |
|  | 65 | 31 | 46 | 62 | 77 | 115 | 154 | 192 | 231 | 269 | 308 | 346 | 385 | 462 | 538 |
|  | 60 | 33 | 50 | 67 | 83 | 125 | 167 | 208 | 250 | 292 | 333 | 375 | 417 | 500 |  |
|  | 55 | 36 | 55 | 73 | 91 | 136 | 182 | 227 | 273 | 318 | 364 | 409 | 455 |  |  |
|  | 50 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |  |  |  |
|  | 45 | 44 | 67 | 89 | 111 | 167 | 222 | 278 | 333 | 389 | 444 |  |  |  |  |
|  | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 438 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 57 | 86 | 114 | 143 | 214 | 286 | 357 | 429 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 67 | 100 | 133 | 167 | 250 | 333 | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Redukce obsahu sušiny při ředění

(CSr = 100.CS/(100+Vt) [obj. %]; Vt = přídavek ředidla [obj. %])

Množství přidaného ředidla (obj. %)

| Obsah sušiny před naředěním (obj. %) |  | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 98 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 80 | 77 | 74 |
|  | 95 | 93 | 90 | 89 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 76 | 73 | 70 |
|  | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 |
|  | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 68 | 65 | 63 |
|  | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 67 | 64 | 62 | 59 |
|  | 75 | 74 | 71 | 70 | 68 | 67 | 65 | 64 | 63 | 60 | 58 | 56 |
|  | 70 | 69 | 67 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
|  | 60 | 59 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 |
|  | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 41 |
|  | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 |
|  | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 |
|  | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
|  | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
|  | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
|  | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |